UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

PLAN DE TESIS

EVALUACIÓN DEL INDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE MARISCAL URETA CUADRAS 12, 13, Y 14 DE LA CIUDAD DE JAEN- CAJAMARCA

PRESENTADO POR:

ALUMNO: MONDRAGÓN GUERRERO JHON ANDERZON

ASESOR:

ING.WILLIAM QUIROZ GONZALES

JAEN, ABRIL DEL 2018

DEDICATORIA

A Dios

Por tener la bendición de darme a mi madre, porque a pesar de tantos obstáculos que nos tocó vivir solos nunca se rindió en este arduo camino y estuvo conmigo para apoyarme. A pesar de tantos momentos difíciles me enseño que Dios existe es por ello que doy fe de sus bendiciones y siempre estará a mi lado.

A mi Madre

Angélica Guerrero Banda, por representar la imagen de padre y madre a la vez por ello la persona más valiente y fuerte que tengo a mi lado, nunca demostró timidez y me inculco los más valiosos valores que una persona puede tener, a ella gracias todo lo que soy y puedo llegar a ser en mi vida, la amo.

A mi hijo

Dylan Andreé por ser lo más valioso y preciado que tengo en mi vida, el solo verlo día a día me incentiva a ser cada vez mucho mejor para él, es mi fortaleza mi razón de vivir.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por  haberme dado la bendición  de culminar  una de mis metas trazadas, siempre fue mi soporte de fe y que las cosas en la vida salen mucho mejor cuando estamos a lado de Él.

A mi madre Angélica Guerrero Banda por caminar conmigo en este arduo camino y ser parte de mi logro profesional.

A mis hermanos por estar siempre a mi lado, a mi estimado asesor y amigo William Prospero Quiroz Gonzales por su tiempo, apoyo y dedicación para la elaboración de mi tesis, a mi cuñado, el Doctor Cesar David Medina Gálvez por su apoyo incondicional en todo momento, ´por sus consejos e imagen profesional proyectada y un agradecimiento especial a los docentes que fueron parte de mi formación profesional de mi amada  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA.

MUCHAS GRACIAS

ÍNDICE

Contenido	Página

DEDICATORIAS………………………………………………………………………………ii

AGRADECIMIENTOS	iii

ÍNDICE	iv

ÍNDICE DE TABLAS	vii

ÍNDICE DE FIGURAS	ix

RESUMEN……………………………………………………………………………………..xi

ABSTRACT…………………………………………………………………………………...xii

INTRODUCCION……………………………………………………………………………xiii

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………..  1

1.1.            Antecedentes    ......................................................................................................... 1

    - Antecedentes  internacionales…………………………………………................    1

    - Antecedentes nacionales…………………………………………………………... 2

1.1.3           Antecedentes locales…………………...............................................................      4

  - Bases teóricas……………………………………………………………………    4

##### Pavimento………………………………………………………………………     4

    - Pavimento rígido………………………………………………………………….  5

    - Fallas de pavimento rígido................................................................................. 7

##### Grietas…………………………………………………………………………..      7

      - Deformaciones………………………………………………………………….      8

##### Pérdida de capas estructurales………………………………………………….      9

      - Daños superficiales……………………………………………………………..     9

##### 1.2.4.          Evaluación de pavimentos………………………………………………………   10

1.2.5.          Importancia de evaluación de pavimentos	. 10

    - Objetividad en la evaluación de pavimentos…………………………………….. 11

    - Curva de comportamiento de pavimentos……………………………………….. 11

    - Tipos de evaluación de pavimentos……………………………………………… 12

      - VIZIR…………………………………………………………………………..    12

1.2.8.2.       FHWA / OH99 / 004……………………………………………………………   12

1.2.8.3.       ASTM D 6433-99………………………………………………………………    12

    - Evaluación de la condición de un pavimento……………………………………  12

    - Índice de condición del pavimento (PCl- pavement condition index)…………    13

    - Procedimiento de evaluación de la condición de un pavimento……………….     13

##### 1.2.12.        División del pavimento en unidades de muestra.	. 15

1.2.13.        Esclerómetro…………………………………………………………………….   16

1.3.             Definición de términos básicos.	...19

CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS.	...21

  - Localización …………………………………………………………………       21

  - Tiempo en que se realizó la investigación………………………………………   21

  - Materiales y equipos…………………………………………………………....... 22

  - Diseño metodológico…………………………………………………………….. 22

2.4.1          Fase inicial de gabinete…………………………………………………………..   22

      - Población y muestra…………………………………………………………..       22

      - Objetivo general…………………………………………………………………    23

      - Hipótesis.	… ……………………………………………………………………..   23

      - Contrastación de la hipótesis.	…………………………………………………   23

      - Operacionalización de las variables.	…………………………………………   23

      - Técnicas e instrumentos de recolección de datos………………………………… 24

    - Trabajo de campo.	     24

      - Procedimiento para la toma de datos…………………………………………….   24

        - Cálculo del PCI de las unidades de muestreo………………………………….      25

        - Cálculo del PCI para pavimentos con superficie de concreto…………………      25

    - Fase final de gabinete…………………………………………………………….. 26

      - Análisis de datos…………………………………………………………………  26

CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………………………………………  27

3.1.            Determinación del índice de estado del pavimento rígido……………………….  27

CAPITULO IV. CONCLUSIONES………………………………… …………    ………    158

REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS……………………………………………………  160

ANEXOS……………………………..………………………………………………….......  161

ÍNDICE DE TABLAS

| Tabla | 1. | Rangos de clasificación del PCI | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla | 2. | Definición operacional de variables | 23 |
| Tabla | 3. | Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la cuadra 12 | 27 |
| Tabla | 4. | Cálculo del índice de condición del pavimento de la cuadra 12 | 28 |
| Tabla | 5. | Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la cuadra 12 | 29 |
| Tabla | 6. | Cálculo de densidades de las fallas más severas en la cuadra 12 | 30 |
| Tabla | 7. | Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la cuadra 13 | 31 |
| Tabla | 8 | Cálculo del índice de condición del pavimento de la cuadra 13 | 32 |
| Tabla | 9. | Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la cuadra 13 | 33 |
| Tabla | 10 | Cálculo de densidades de las fallas más severas en la cuadra 13 | 34 |
| Tabla | 11. | Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la cuadra 14 | 36 |
| Tabla | 12. | Cálculo del índice de condición del pavimento de la cuadra 14 | 36 |
| Tabla | 13. | Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la cuadra 14 | 37 |
| Tabla | 14. | Calculo de la resistencia a la compresión de la cuadra 12 | 41 |
| Tabla | 15. | Calculo de la resistencia a la compresión de la cuadra 13 | 42 |
| Tabla | 16. | Calculo de la resistencia a la compresión de la cuadra 14 | 43 |
| Tabla | 17. | Hoja de registro en vías de pavimento Rígido | 50 |
| Tabla | 18. | Dimensiones de los lados del descascaramiento | 57 |
| Tabla | 19. | Valores deducidos de grietas de esquina | 58 |
| Tabla | 20. | Valores deducidos de grietas diagonales longitudinales y transversales | 59 |
| Tabla | 21. | Valores deducidos del daño del sello de la junta | 60 |
| Tabla | 22. | Valores deducidos del descascaramiento de esquina | 61 |
| Tabla | 23. | Valores deducidos del desconchamiento | 62 |
| Tabla | 24. | Valores deducidos del parche grande | 63 |
| Tabla | 25. | Valores deducidos del parche pequeño | 64 |
| Tabla | 26. | Valores deducidos del pulimento de agregados | 65 |

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA                                                                                                                    PÁGINA

Figura 1.	Esquema de un esclerómetro.	17

Figura 2.	Mapa del Perú , departamento de Cajamarca y ciudad de Jaén                      21

Figura 3.	Fotografía aérea de la Calle Mariscal Ureta en la ciudad de Jaén.	22

Figura 4.	Porcentaje de densidades de cada una de las fallas en la cuadra 12.	29

Figura 5.	Porcentaje de densidades de las fallas más severas en la cuadra 12.	30

Figura 6.	Porcentaje del índice de condición del pavimento de la cuadra 12.	31 Figura 7.	Porcentaje de densidades de cada una de las fallas en la cuadra 13.	34

Figura 8.	Porcentaje de densidades de las fallas más severas en la cuadra 13              35

Figura 9.	Porcentaje del índice de condición del pavimento de la cuadra 13.		35 Figura10.	Porcentaje de densidades de cada una de las fallas en la cuadra 14	38

Figura 11.	Porcentaje del índice de condición del pavimento de la cuadra 14.	38

Figura 12.	Índice de condición del pavimento de las tres cuadras                                   39

Figura 13.	Gráfica de los valores deducidos de grietas de esquina                                59

Figura 14.	Gráfica de los valores deducidos de grietas de diagonales,                          60

Longitudinales y transversales.

Figura 15	Grafica de los Valores deducidos del descascaramiento de esquina.	61

Figura 16.	Grafica de los valores deducidos del desconchamiento	62

Figura 17.	Grafica de los valores deducidos del parche grande	63

Figura 18.	Grafica de los valores deducidos del parche pequeño	64

Figura 19.	Grafica de los valores deducidos del pulimento de agregados	65

Figura 20.      Grieta de esquina de severidad media (M)	66

Figura 21.       Grieta de esquina de severidad alta (A)	66

Figura 22.        Grieta diagonal de severidad media (M)	67  Figura 23.        Grieta longitudinal de severidad media (M)	 67 Figura 24.       Grieta longitudinal de severidad alta (A)	68

Figura 25.      Grieta transversal de severidad media (M)	68

Figura 26.     Grieta transversal de severidad alta (A)	69

Figura 27.      Daño del sello de la junta de severidad media (M)	69 Figura 28.      Descascaramiento de esquina de severidad baja (B)	70

Figura 29.     Desconchamiento de severidad alta (A)	70

Figura 30.     Parche grande de severidad media (M)	71

Figura 31.       Parche pequeño de severidad media (M)	71

Figura 32.     Pulimento de agregado de severidad media (M)	72

Figura 33.       Esclerómetro	  72 Figura 34.        Trabajo de campo con el esclerómetro en la cuadra 12	  73

Figura 35.        Trabajo de campo con el esclerómetro en la cuadra 13	  73

Figura 36.        Trabajo de campo con el esclerómetro en la cuadra 14	  74

##### RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo evaluar el Indice de Condición del Pavimento Rígido en la calle Mariscal Ureta  cuadras 12,13 y 14, aplicando el método del ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI). Diez  unidades muestrales de pavimento rígido han sido estudiadas a detalle para identificar las fallas existentes y cuantificar el estado de la vía en una longitud de  63 metros de la cuadra n° 12 con un área de 567 m2, cuadra n° 13 con una longitud de 85.5 metros y un área de 769.5 m2, cuadra n° 14 de 67.5 metros y un área de 607.5 m2, teniendo como una longitud total de 216 metros y Área total de 1944 m2. La estructura del pavimento analizado es losa de concreto hidráulico con una de base de 20 c.m de espesor, presentando 28 paños en la  cuadra n° 12 de 4.50 mts. x 4.50 mts, 38 paños en la cuadra n° 13 de 4.5 mts x 4.5 mts y 30 paños en la cuadra n° 14 de 4.5 x 4.5 mts con un total de 96 paños de pavimento rígido.

Esta pavimentación fue culminada el año 1997, a la actualidad presenta 20 años de durabilidad teniendo en cuenta que su periodo de diseño fue para 25 años con una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 . La evaluación se realizó utilizando el manual y las hojas de registro del método PCI, además de la estadística según los datos del nivel de severidad en cada tipo de falla, de esta manera el resultado de esta investigación tenemos que el tipo de falla que más afecta a la Calle Mariscal Ureta son las grietas longitudinales, transversales, parches y desconchamiento, que nos resulta un pavimento de estado Malo en la Unidad N° 01,02 y 03 con un PCI de 25.29 %, un pavimento de estado Malo en la Unidad N° 04, 05, 06 y 07 con un PCI de 36.42 % y un pavimento de estado Malo en la Unidad N° 09, 10 y 11 con un PCI de 54.74 %, teniendo como resultado de las tres unidades un PCI ponderado igual a 38.58%.

Se resolvió que el pavimento de las Unidades N° 01,02, 03, 04, 05, 06 y 07 deben ser sustituidas por un pavimento nuevo y las Unidades N°08, 09 y 10 debe ser reparada de acuerdo a su falla y severidad.

Palabras clave: severidad, estructura, pavimento rígido, índice de condición de pavimento.

##### ABSTRACT

The objective of this thesis is to determine the pavement integrity index and the operational condition of the surface of blocks 12, 13 and 14 of Mariscal Ureta Street, applying the PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) method. Three sample units of rigid pavement have been studied in detail to identify the existing faults and quantify the state of the track in a length of Unit No. 01 of 67.45 meters with an area of ​​304.3 m2, Unit No. 02 with a length of 91.28 meters and an area of ​​504.8 m2, Unit No. 03 of 68.97 meters and an area of ​​368.2 m2, having a total length of 248.97 meters and a total area of ​​1177.3 m2, presenting a rigid pavement structure with a thickness of 20 cm, with pavement width of 9.00 meters with 15 panels in Unit 01 of 4.50 meters. x 4.50 mts, 17 cloths in Unit 02 of 5.53 mts x 4.5 mts, 13 cloths in Unit 03 of 5.34 x 4.5 mts with a total of 45 cloths of rigid pavement.

This paving was completed in 1997, currently presents 20 years of durability considering that its design period was for 25 years with a compressive strength of 210 kg / cm2. The evaluation was carried out using the manual and the record sheets of the PCI method, in addition to the statistics according to the severity level data in each type of failure, in this way the result of this investigation we have the type of failure that most affects to the Mariscal Ureta Street are the longitudinal, transversal, patching and peeling cracks, which result in bad pavement in Unit No. 01 with a PCI of 38.69%, a pavement of bad Condition in Unit No. 02 with a PCI of 39.3% and a pavement of Regular status in Unit No. 03 with a PCI of 54.52%, having as a result of the three units a PCI weighted equal to 44.17%.

It was resolved that the pavement of Unit No. 01 and Unit No. 02 should be replaced by a new pavement and Unit No. 03 should be repaired according to its failure and severity.

Keywords: severity, structure, rigid pavement, pavement condition index.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad nuestras vías terrestres se encuentran en pésimo estado, encontrándose fisuras longitudinales, transversales, baches, descascaramiento, etc., que dificultan el normal tránsito vehicular.

Estas fallas afectan al tránsito vehicular y la incomodidad de los usuarios, este problema es consecuencia por factores como el deficiente diseño del paquete estructural, calidad de los materiales, errores constructivos, inadecuado sistema de drenaje de las aguas de lluvia, efecto de solicitaciones externas de la carga vehicular y agentes climáticos, entre otros.

Pero el principal problema es que no se lleva a cabo un mantenimiento adecuado ni se toma en cuenta el plan de vida de la vía, es decir, no se evalúa el comportamiento del pavimento con el paso del tiempo y sólo se interviene cuando el deterioro del pavimento es grave.

Lo ideal es detectar y evaluar los daños de los pavimentos con la suficiente anticipación, de manera que las reparaciones resultantes correspondan a trabajos de conservación o reparación menor, y no de reconstrucción. De esta forma, se ahorra dinero y recursos, ya que el costo por reparar un pavimento es mucho más elevado que el costo por mantenimiento.

Para identificar qué técnicas de mantenimiento y reparación son las adecuadas para mejorar la serviciabilidad del pavimento; se debe en primer lugar, evaluar la vía y conocer el estado real en que se encuentra. Para ello, existen varios métodos de evaluación superficial de pavimentos, uno de ellos es el Método PCI (Pavement Condition Index), que va a ser estudiado y aplicado en la presente tesis de investigación.

El Método PCI consiste en la determinación de la condición del pavimento a través de inspecciones visuales, identificando clase, severidad y cantidad de fallas encontradas. Con la información de campo obtenida durante la auscultación vial, y siguiendo la metodología indicada en el PCI, se calcula un índice que cuantifica el estado en que se encuentra el pavimento analizado, es decir, señala si el pavimento está fallado, si es malo, muy malo, regular, si es bueno, muy bueno o excelente.

CAPÍTULO  I MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes Teóricos de la Investigación

1.1.1. Antecedentes Internacionales

En la tesis de investigación que se presenta a continuación, se realizó una descripción de la del estado de arte de los pavimentos rígidos a nivel internacional. Luego de investigar los métodos para la cuantificación del estado actual de un pavimento se ha decidido aplicar la que se encuentra estandarizado por medio de la norma ASTM D 6433, "Standart Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition lndex Surveys", o más conocido por sus siglas en ingles PCI (Paviment Condition lndex). El PCI o Índice de Condición del Pavimento fue desarrollado entre los años 1974 a 1976 por el Cuerpo de Ingeniería de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ejecutado por los Ingenieros Srs. Mohamed Y. Shahin, Michael L. Darter y Starr D. Kohn, con la finalidad de obtener un sistema de administración del mantenimiento de pavimentos rígidos y flexibles a través del PCI.

En Ecuador se realizó una investigación con el objetivo de mostrar un método de cuantificación de los deterioros superficiales existente en algunas calles de la Ciudad de Loja, luego de haber investigado varias metodologías para la cuantificación del estado actual de un pavimento se decidió aplicar la que se encuentra estandarizado por medio de la norma ASTM D 6433 o más conocido por sus siglas en ingles PCI (Pavement Condition lndex), en la que se llegó a la conclusión que en la Avenida Manuel Carrión, una vez realizada la evaluación el índice de condición de pavimento (PCI) promedio entre los dos lados es 51, de esta manera, la calzada de la avenida, se encuentra en un estado regular indicando que en esta vía se deberá considerar una rehabilitación por lo menos 1 con bacheo en las zonas más críticas; en la calle Marcelino Champagnate, el Índice de condición de pavimento (PCI) es 51, por lo tanto, la calzada tendrá una clasificación regular, siendo necesario considerar una rehabilitación para incrementar el periodo de funcionamiento antes de que se produzcan deterioros mayores; la estación Norte del Sistema Integrado de Transporte (SITU) presenta un índice de condición de pavimento (PCI) es 91, por lo tanto el estado de la superficie es excelente. Vale mencionar que esta estación no se encuentra expuesta a las cargas de tráfico por el momento, pese a esto, ya presenta una degradación temprana de la superficie; la estación Sur del Sistema Integrado de Transporte (SITU) se encuentra expuesta a las cargas diarias de tráfico de los buses y cuenta con un índice de condición de pavimento (PCI) de 89 que es una clasificación excelente (Armijos Salinas, CR.2009. Evaluación Superficial de algunas Calles de la Ciudad de Loja. Tesis de grado para la obtención del Título de Ingeniero Civil. Loja Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja.177p.)

Se ha hecho investigaciones donde se realizó algunas pruebas, cuyas finalidades más importantes fueron las de definir en qué consisten la falla de un pavimento y de relacionar las variables de diseño como son tránsito, clima, materiales, etc. con el comportamiento del propio pavimento. Fue así como se estableció el principio de que la función básica del pavimento la constituye el permitir un tránsito adecuado de vehículos sobre la carretera. Las fallas en los pavimentos las originan, las acciones que ejercen directa o indirectamente sobre ellos, los factores siguientes: La repetición de las cargas, los agentes del clima, el peso propio de las capas que constituyen la estructura conjunta de la obra. (American Association State Highway Officials (1962). Fallas en Pavimentos Flexibles.53p )

En este trabajo se encuentra la Evaluación de la condición del pavimento, realizado sobre dos tramos de la cuadra 19 de Armenia salida a Pereira, cuyos 2 puntos de referencia son el Museo Quimbaya y la CRQ (Corporación Regional del Quindío), el tramo 1 es el pavimento flexible, el flujo es de Pereira hacia Armenia y el tramo 2 es pavimento rígido, el flujo es de Armenia hacia Pereira. El objetivo principal es comparar los resultados de la evaluación superficial de la capa de rodadura flexible en el tramo escogido mediante la metodología PCI y aplicarlo a la capa de rodadura rígida en el tramo escogido, donde se llegó a los siguientes resultados para el tramo 1 pavimento flexible la falla que más afecto fue el pulimento de agregados donde arrojo una calificación promedio de 53.55 % REGULAR (por PCI) y para el tramo 2 pavimento rígido aunque se presentaron daños significativos en algunas de las losas como parches grandes mayores a 0.45 m2 en mal estado y losas divididas arrojo una calificación de 86.9 (EXCELENTE), apreciación benévola para este tramo aunque se presentaron daños no fueron lo suficientemente significativos como para influenciar en la calificación (Cerón 2006).

1.1.2. Antecedentes Nacionales

A nivel nacional encontramos en muchas de las ciudades deterioros de los pavimentos rígidos tales como grietas, desgaste superficial entre otros y que en la actualidad de la construcción no se cuentan con buenos materiales y una buen dosificación, por tal razón realizo una breve descripción continuación de antecedentes nacionales.

El barrio Centenario perteneciente al distrito de Independencia - Provincia de Huaraz cuenta con la totalidad de sus calles pavimentadas, de los cuales por el uso y la antigüedad de las mismas se van deteriorando y no cuentan con un mantenimiento adecuado. La investigación se realizó utilizando fichas del Método PCI, además de la estadística según los datos del nivel de severidad en cada tipo de daño; de esta manera se concluye que el tipo de daño que más afecta a las avenidas Confraternidad Oeste y Centenario son las grietas, de las cuales son los grietas transversales y longitudinales los que más predominan, catalogándose a la fecha como un pavimento REGULAR. ( Vilca Gómez, OD.2011. Evaluación del Estado Actual del Pavimento Rígido en el Sector Oeste del Barrio Centenario del Distrito de Independencia — Provincia de Huaraz — Región Ancash. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. Ancash Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.101p)

En el desarrollo de la tesis se ha analizado los tipos de patologías que se presentan en el barrio de Patay, encontrándose 8 patologías distintas existentes para el caso de pavimento rígido. La evaluación se realizó utilizando las fichas del método del PCI, además cuadros estadísticos. Encontrándose así las siguientes patologías en mayor presencia que superan el 10% los cuales son, agrietamiento transversal 26.60%, agrietamiento en media luna 20.0%, Extrusión del relleno de  las juntas 15.0%, agrietamiento diagonal 13.80%, escamado 12.60%.  (Maguiña Cruz, GO.2011. Determinación y Evaluación del Estado Actual del Pavimento Rígido en el Barrio de Patay del distrito de Independencia — Provincia de Huaraz — Región Ancash. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. Ancash Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.90p.)

En el trabajo Cuantificación de los deterioros superficiales de plataformas de las losas deportivas construidas en concreto en el distrito de Caráz, provincia de Huaylas, Departamento de Ancash, se realizó con la finalidad de conocer el estado situacional del pavimento, dado que en la actualidad se desconoce sobre el estado superficial de estas estructuras deportivas en la que se obtuvieron los siguientes resultados que describimos a continuación. En la losa deportiva de la urbanización Santa Rosa, el Índice de Condición Presente (PCI) es 41.20, por lo tanto, el pavimento tendrá una clasificación Regular; siendo necesario considerar una rehabilitación para incrementar el periodo de funcionamiento antes de que se produzcan deterioros mayores. En la losa deportiva del barrio de Arequipa, el Índice de Condición Presente (PCI) es 92.00, por lo tanto, el pavimento tendrá una clasificación Excelente; por lo que no requiere de rehabilitación para incrementar el periodo de funcionamiento.( Romero Miranda, WE.2011. Evaluación Superficial de las Plataformas de Concreto de las Losas Deportivas del Distrito de Caraz — Provincia de Huaylas — Región Ancash. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. Ancash Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.165p.)

En el departamento de Piura se hizo una investigación denominada Determinación de la condición del pavimento a través de inspecciones visuales, identificando clase, severidad y cantidad de fallas encontradas en la Av. Luis Montero. Una longitud de mil doscientos metros lineales de pavimento han sido estudiados a detalle para identificar las fallas existentes y cuantificar el estado de la vía, se concluye que la Av. Luis Montero tiene un pavimento de estado regular, con un PCI ponderado igual a 49. Esta condición del pavimento se debe gracias a las obras de reparación realizadas el año 2008 que han aminorado la formación de fallas estructurales, dañinas para el pavimento. La mayoría de fallas fueron fallas de tipo funcional, que no afectan al tránsito normal de vehículos. (Rodríguez Velásquez, ED.2009. Cálculo del Índice de Condición del Pavimento Flexible en la Av. Luis Montero, Distrito de Castilla. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. Piura Perú, Universidad de Piura. 169p.)

1.1.3. Antecedentes Locales

En la actualidad en la ciudad de Jaén no cuenta con un plan de mantenimiento de las calles y que sus pavimentos en la mayoría se encuentran en malas condiciones como grietas, deformaciones, pérdidas de capas estructurales es por eso se presenta continuación un antecedente en la ciudad de Jaén.

En la Provincia de Jaén se ha hecho un estudio denominado Estado situacional de desperfectos que ha ocasionado la Empresa Cobra en las pavimentaciones de la ciudad de Jaén – Cajamarca las cuales se han ido deteriorando por no tener un plan de mantenimiento ya que las deficiencias obtenidas son los daños causados por hundimientos, fisuras, despostillamientos, deficiencias en el sello de juntas, no solo del pavimento repuesto si no en el existente, generados por pérdida de soporte de la subbase de los pavimentos, el socavamiento producido debajo de las losas debido al derrumbe de las paredes de las zanjas por la falta de entubados oportunos. Se concluyó en la elaboración de un plan de mantenimiento para los pavimentos deteriorados generados por la empresa cobra. (Municipalidad Provincial de Jaén 2012).

1.2  Bases Teóricas

Las siguientes definiciones de pavimento y pavimento rígido que se presentan a continuación las he tomado de la "Evaluación del Estado Actual del Pavimento Rígido en el Sector Oeste del Barrio Centenario del Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz- Región Ancash".

1.2.1 Pavimento

Estructura compuesta por capas que apoya en toda su superficie sobre el terreno preparado para soportarla durante un lapso denominado Período de Diseño y dentro de un rango de Serviciabilidad. En ingeniería, es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o vehículos. Entre los materiales utilizados en la pavimentación urbana, industrial o vial están los suelos con mayor capacidad de soporte, los materiales rocosos, el hormigón y las mezclas asfálticas. El pavimento es la superficie de rodamiento para los distintos tipos de vehículos, formada por el agrupamiento de capas de distintos materiales destinados a distribuir y transmitir las cargas aplicadas por el tránsito al cuerpo de terraplén. Existen dos tipos de pavimentos: los flexibles (de asfalto) y los rígidos (de concreto hidráulico). La diferencia entre estos tipos de pavimentos es la resistencia que presentan a la flexión (Vilca 2011).

a) Características que deben reunir:

1. Ofrecerán una superficie plana, sobre la que pueda caminarse sin dificultad.

2. Serán resistentes al uso, a fin de prolongar su duración, teniendo en cuenta que habrán de soportar no solamente pesos de importancia, sino también cambios bruscos de temperatura y choques con algún cuerpo proyectado con violencia.

3. Deberán ser económicos

b) Tipos: Básicamente existen dos tipos de pavimentos: rígidos y flexibles.

El pavimento rígido se compone de losas de concreto hidráulico que en algunas ocasiones presenta un armado de acero, tiene un costo inicial más elevado que el flexible, su periodo de vida varía entre 20 y 40 años; el mantenimiento que requiere es mínimo y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas.

2.2.2 Pavimento Rígido

Estos pavimentos se conforman por una subbase y por una losa de concreto hidráulico, la cual le va a dar una alta resistencia a la flexión. Además de los esfuerzos a flexión y de compresión, este tipo de pavimento se va a ver afectado en gran parte por los esfuerzos que tenga que resistir al expandirse o contraerse por cambios de temperatura y por las condiciones climáticas. Es por esto que su diseño toma como parámetros los siguientes conceptos (Vilca 2011).

Volumen tipo y peso de los vehículos que transitaran por esa vialidad.

Módulo de reacción de la subrasante. Resistencia del concreto que se va a utilizar.

Condiciones climáticas.

Elementos que integran un Pavimento Rígido.

a) Subrasante

Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos finales de diseño. El espesor de pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que ésta debe cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión y contracción por efectos de la humedad, por consiguiente, el diseño de un pavimento es esencialmente el ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante.

b) Subbase

Es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura de pavimento, de tal manera que la capa de subrasante la pueda soportar absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase. La subbase debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento.

Se utiliza además como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, protegiendo así a la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan materiales granulares. Al haber capilaridad en época de heladas, se produce un hinchamiento del agua, causado por el congelamiento, lo que produce fallas en el pavimento, si éste no dispone de una subrasante o subbase adecuada. Esta capa de material se coloca entre la subrasante y la capa de base, sirviendo como material de transición, en los pavimentos flexibles.

b) Superficie de Rodadura

Es la capa superior de la estructura de pavimento, construida con concreto hidráulico, por lo que debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, basan su capacidad portante en la losa, más que en la capacidad de la subrasante, dado que no usan capa de base. En general, se puede indicar que el concreto hidráulico distribuye mejor las cargas hacia la estructura de pavimento.

1.2.3. Fallas de Pavimento Rígido

Las siguientes definiciones que se presentan a continuación las he tomado del "Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras 2006".

1.2.3.1. Grietas

Las grietas son manifestaciones muy frecuentes de fallas causadas por la contracción del concreto, expansión de las losas de pavimento, defectos de suelo de fundación, acción de cargas de tráfico, falta de juntas de expansión, contracción o de construcción. Los tipos de grietas son:

Grietas de esquina, grietas diagonales, grietas longitudinales, grietas de restricción, grietas transversales.

Grietas de esquina

Son grietas diagonales que forman un triángulo con el borde o junta longitudinal y una junta o grieta transversal. Estas grietas pueden originarse por acción de las cargas de tránsito sobre esquinas sin soporte o por alabeo de las losas. También se originan por acción de las cargas sobre áreas débiles de la subrasante.

Grietas diagonales

Son grietas en diagonal con la línea central de pavimento. Estas grietas se forman generalmente por la acción del tránsito sobre los extremos de losas que han quedado sin soporte por la acción del bombeo de la subrasante.

Grietas longitudinales

Son grietas casi paralelas al eje central del pavimento. Su origen puede deberse a falta de juntas longitudinales para eliminar los esfuerzos de contracción, materiales expansivos en la subbase o subrasante, esfuerzos de alabeo en combinación con las cargas, pérdidas de soportes en los bordes longitudinales por efecto de la acción del bombeo.

Grietas transversales

Son grietas en ángulos aproximadamente rectos con el eje central del pavimento. Alguna de las causas principales es sobrecarga de flexión repetida de las losas sometidas a la acción del bombeo de la subrasante, las fallas del suelo de cimentación, la falta de juntas poco profundas a la concentración del concreto.

Grietas de restricción

Estas son grietas que comienzan de una distancia no mayor de un metro del borde exterior del pavimento y se dirigen siguiendo un alineamiento irregular hasta la junta transversal, la cual restringe la expansión de la losa.

1.2.3.2. Deformaciones

Las deformaciones son cualquier cambio de la superficie del pavimento referida a su forma original. Los escalones de fallas de las losas, son deformaciones predominantes en los pavimentos de concreto.

Una deformación puede producirse si existe bombeo, debido a que ocasiona escalones de fallas y hundimiento de las losas. Otra causa de las deformaciones son los suelos expansivos y los asentamientos de la cimentación.

Ondulación

También conocida como corrugación o rizado, es un daño caracterizado por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, generalmente perpendiculares a la dirección del tránsito.

Hundimiento

Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas en el pavimento con respecto al nivel de la rasante.

Este tipo de daño puede generar problemas de seguridad a los vehículos especialmente cuando contienen agua pues se puede producir hidroplaneo. Los hundimientos pueden estar orientados de forma longitudinal o transversal al eje de la vía, o pueden tener forma de media luna.

Ahuellamiento

Es una depresión de la zona localizada sobre la trayectoria de las llantas de los vehículos.

1.2.3.3. Pérdida de capas estructurales

Baches

Son zonas específicas de la carpeta de rodamiento que se han desintegrado por acción del tránsito y en la mayoría de los casos como una combinación de fallas producidas por grietas, deformaciones y bombeo.

Descascaramientos

Los descascaramientos y escamaduras son fallas en la superficie del concreto por deterioro o rotura. Los descascaramientos consisten en deterioro de la superficie del pavimento por desgaste o conformación inadecuada. En la mayoría de los casos el efecto progresivo tiende a profundizarse.

Los fenómenos de descascaramientos se producen por exceso de acabado, defectos de la mezcla, poca calidad de los agregados o curado inapropiado.

Parche

Corresponden a áreas donde el pavimento original fue removido y reemplazado por un material similar o diferente ya sea para reparar la estructura o para permitir la instalación de alguna red de servicios.

1.2.3.4. Daños superficiales

Desgaste superficial

Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Este daño provoca aceleración del deterioro del pavimento por acción del medio ambiente y del tránsito.

Pérdida de agregado

Conocida también como desintegración, corresponde a la disgregación superficial de la capa de rodadura debido a una pérdida gradual de agregados haciendo la superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva los materiales a la acción del tránsito y los agentes climáticos.

Pulimento de agregado

Este daño se evidencia por la presencia de agregados con caras planas en la superficie o por la ausencia de agregados angulares, en ambos casos se puede llegar a afectar la resistencia al deslizamiento.

1.2.4. Evaluación de Pavimentos

Las siguientes definiciones que se presentan a continuación las he tomado de la "Evaluación superficial de las plataformas de concreto de las losas deportivas del Distrito de Caráz".

Los pavimentos son estructuras diseñadas para entregar al usuario seguridad y comodidad al transitar, esto significa que la plataforma debe entregar un nivel de servicio acorde a la demanda solicitada.

La evaluación de pavimentos consiste en un informe, en el cual se presenta el estado en el que se halla la superficie del mismo, para de esta manera poder adoptar las medidas adecuadas de reparación y mantenimiento, con las cuales se pretende prolongar la vida útil de los pavimentos, es así, que es de suma importancia elegir y realizar una evaluación que sea objetiva y acorde al medio en que se encuentre.

1.2.5. Importancia de Evaluación de Pavimentos

La evaluación de pavimentos es importante, pues permitirá conocer a tiempo los deterioros presentes en la superficie, y de esta manera realizar las correcciones, consiguiendo con ello brindar al usuario una serviciabilidad óptima.

Con la realización de una .evaluación periódica del pavimento se podrá predecir el nivel de vida de una red o un proyecto.

La evaluación de pavimentos, también permitirá optimizar los costos de rehabilitación, pues si se trata de un deterioro de forma temprana se prolonga su vida de servicio ahorrando de esta manera gastos mayores.

1.2.6. Objetividad en la Evaluación de Pavimentos

La objetividad en la evaluación de pavimentos juega un papel primordial, pues se necesita personas verdaderamente capacitadas para que realicen las evaluaciones, de no ser así, dichas pruebas pueden perder credibilidad con el tiempo y no podrán ser comparadas, además, es importante que se escoja un modelo de evaluación que se encuentre estandarizado para poder decir que se ha realizado una evaluación verdaderamente objetiva. No siempre se pueden obtener mediciones o índices que cumplan con la condición para comparar dos proyectos debido al sesgo intrínseco de la toma de decisiones, produciéndose una desviación entre la realidad y lo expresado por las muestras. La desviación que ocurre puede deberse a dos causas principales.

a) Variabilidad de las unidades, debido a que las unidades son la base para los análisis que se realizaran.

b) Diversidad de la respuesta dentro de cada unidad, esto porque se relaciona a la fiabilidad de la eventual rehabilitación.

1.2.7. Curva de Comportamiento de los Pavimentos

La curva de comportamiento de los pavimentos es la representación histórica de la calidad del pavimento.

Para analizar el comportamiento funcional del pavimento se necesita información de calidad de rodadura durante el periodo de estudio y de los datos históricos del tránsito que se han solicitado al pavimento durante ese periodo. Con la ayuda del índice de serviciabilidad o el índice de condición de un pavimento versus el tiempo o el número de ejes equivalentes, se puede graficar la degradación del pavimento, consiguiendo de esta manera visualizar el tiempo en el que un pavimento necesitará una rehabilitación, consiguiendo con esto incrementar la vida útil del pavimento.

1.2.8. Tipos de Evaluación de Pavimentos

Existen diversos métodos de evaluación de pavimentos, que son aplicables a calles y carreteras, entre los aplicables al presente estudio están:

1.2.8.1. VIZIR

Es un índice que representa la degradación superficial de un pavimento, representando una condición global que permitirá tomar algunas medidas de mantenimiento y rehabilitación. Este índice ha sido desarrollado por el Laboratoire Central des Ponts et Chaussés - France o por sus siglas en inglés LCPC.

El sistema VIZIR, es un sistema de simple comprensión y aplicación que establece una distinción clara entre las fallas estructurales y las fallas funcionales y que ha sido adoptado en países en vía de desarrollo y en especial en zonas tropicales.

1.2.8.2. FHWA 1 OH99 1 004

Este índice presenta una alta claridad conceptual y es de sencilla aplicación, pondera los factores dando mayor énfasis a ciertos deterioros que son muy abundantes o importantes en regiones donde hay estaciones muy marcadas pero no en áreas tropicales.

1.2.8.3. ASTM D 6433-99

También conocido como Pavement Condition lndex, o por sus siglas PCI. Este índice sirve para representar las degradaciones superficiales que se presentan en los pavimentos flexibles y de hormigón. Este método ha sido aplicado en la presente investigación, debido a que se ha adoptado mundialmente por algunas entidades encargadas de realizar la cuantificación de los deterioros en la superficie de pavimentos.

Esta es la metodología que se utilizó en el presente estudio.

1.2.9. Evaluación de la Condición de un Pavimento

Como ya se ha indicado anteriormente, en la presente investigación se utilizó el método normado por la ASTM, que ha sido desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos (Shahin, 1976- 1994); utilizado para la evaluación de aeropuertos, caminos y lotes de parqueaderos. Esta es una de las más completas metodologías de evaluación debido a que involucra al pavimento más utilizado en la ciudad de Jaén que son los pavimentos de concreto.

En vista a que esta metodología es considerada como una de las más objetivas y más aplicables para el presente estudio, se pretende implementar en el distrito de 17 Jaén, de modo que esta pueda generar un modelo adecuado para la mantención y rehabilitación de las superficies de los pavimentos de concreto de la ciudad de Jaén.

1.2.10. Índice de Condición del Pavimento (PCI- Pavement Condition lndex)

El PCI es un índice numérico, desarrollado para obtener el valor de la irregularidad de la superficie del pavimento y la condición operacional de este.

El PCI varía entre O para pavimentos fallados y un valor de 100 para pavimentos en excelente condición. En el siguiente cuadro se representa los rangos del PCI con la correspondiente descripción cualitativa de la condición de un pavimento.

Tabla 1. Rangos de clasificación del PCI

| RANGO | CLASIFICACION |
| --- | --- |
| 100 - 85 | EXCELENTE |
| 85 - 70 | MUY BUENO |
| 70 - 55 | BUENO |
| 55 - 40 | REGULAR |
| 40 - 25 | MALO |
| 25 - 10 | MUY MALO |
| 10 - 0 | FALLADO |

El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados obtenidos de unos formatos donde se miden y se visualiza en campo, la condición del pavimento en el cual se establecen su tipo, severidad y cantidad que presenta cada daño.

1.2.11. Procedimiento de Evaluación de la Condición de un Pavimento

El procedimiento para la evaluación de un pavimento comprende: una etapa de trabajo de campo en el cual se identifican los daños teniendo en cuenta su clase, severidad y extensión de cada uno de ellos y una segunda fase que será el cálculo.

Para la evaluación de pavimentos, La clase, está relacionada con el tipo de degradación que se presenta en la superficie de un pavimento entre las que tenemos grietas de esquina, grietas longitudinales, Desconchamiento, pulimento de agregado, entre otros, cada uno de ellos se describe en el Apéndice (Manual de Daños de la Evaluación de la Condición de Pavimentos de Concreto).

La severidad, representa la criticidad del deterioro en términos de su progresión; entre más severo sea el daño, más importantes deberán ser las medidas para su corrección. De esta manera, se deberá valorar la calidad del viaje, ósea, la percepción que tiene el usuario al transitar en un vehículo a velocidad normal; es así que se describe una guía general de ayuda para establecer el grado de severidad de la calidad de transito:

- Bajo, (B): se perciben  vibraciones en el vehículo (por ejemplo, por corrugaciones), pero no es necesaria la reducción de velocidad en busca de la comodidad o la seguridad. Los baches y hundimientos individuales causan un ligero rebote del vehículo pero no provoca incomodidad.

- Medio, (M): las vibraciones del vehículo son significativas y se requiere una reducción de la velocidad en busca de la comodidad y la seguridad; los baches o hundimientos individuales causan un rebote significativo creando incomodidad.

- Alto, (A): las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe reducirse la velocidad de forma considerable en busca de la comodidad y la seguridad; los baches o hundimientos individuales causan un excesivo rebote del vehículo creando una incomodidad importante o un alto potencial de peligro o daño severo al vehículo.

La calidad del tránsito se determina recorriendo la sección de un pavimento en un automóvil de tamaño estándar a la velocidad especificada por el límite legal. Las secciones del pavimento cercanas a las señales de detención deben calificarse a la velocidad de desaceleración normal de aproximación a la señal.

El último factor que se debe considerar para calificar un pavimento es la extensión, que se refiere al área o longitud que se encuentra afectada por cada tipo de deterioro, en el caso de la evaluación de pavimentos de Concreto, la calificación de la extensión estará representada por el número de veces que se repita dicha falla.

Para el pavimento rígido en el cual se está realizando la evaluación, se contará con el formato adecuado en el cual se registraran los datos de campo.

1.2.12 División del pavimento en unidades de muestra

##### Una unidad de muestra es convenientemente definida por una porción de un pavimento de sección elegida solamente para la inspección del pavimento. Para pavimentos de concreto a evaluar se tiene:

Pavimentos de Concreto: con losas de cemento Portland y losas con longitud inferior a 7.60 m. el área de la unidad de muestreo debe estar en el rango de 20 ± 8 losas.

No todas las unidades de muestra requieren tener el mismo tamaño de muestra, pero deben tener similares patrones para asegurar la exactitud en cálculo del PCI.

¿Cómo Llevar a Cabo la Encuesta de Condición?

El procedimiento usado para llevar a cabo la encuesta del PCI, varía de acuerdo al tipo de pavimento a ser inspeccionado. Para todos los tipos de superficies, la sección del pavimento primeramente deberá ser dividida en unidades de muestra y escoger las unidades de muestra a ser inspeccionadas.

El procedimiento de inspección para pavimentos con superficies de asfalto y concreto, se realiza llenando los espacios en blanco en los formatos correspondientes.

Debe seguirse estrictamente la definición de los daños descritos en el Manual de Daños de la Evaluación de la Condición de un Pavimento esto con el fin de obtener un PCI confiable.

Procedimiento:

Se inspecciona una unidad de muestreo para medir el tipo, cantidad y severidad de los daños de acuerdo al Manual de Daños, y se registra la información en el formato correspondiente. Se debe conocer y seguir estrictamente las definiciones y procedimiento de medida de daños. Se usa un formulario u "hoja de información de exploración de la condición" para cada unidad de muestreo y en los formatos cada región se usa para registrar un daño, su extensión y su nivel de severidad.

1.2.13. Esclerómetro

La evaluación de las estructuras de concreto en sitio, además de los métodos de extracción de testigos y pruebas de carga, se puede realizar mediante ensayos no destructivos, que tienen la ventaja de permitir el control de toda la estructura y sin afectarla en forma rápida. Dentro de los métodos no destructivos, los de dureza superficial son los más generalizados, por su economía y facilidad de ejecución, entre ellos el método del esclerómetro es empleado por el mayor número de países.

El esclerómetro fue diseñado por el lng. Suizo Ernst Schmidth en 1948, constituyendo una versión tecnológicamente más desarrollada que los iniciales métodos de dureza superficial generados en la década del veinte.

Campo de aplicación

Originalmente, fue propuesto como un método de ensayo para determinar la resistencia a la comprensión del concreto, estableciendo curvas de correlación en laboratorio. Sin embargo, por los diferentes factores que afectan los resultados y la dispersión que se encuentra, en la actualidad se le emplea mayormente en los siguientes campos:

-Evaluar la uniformidad del concreto en una obra.

-Delimitar zonas de baja resistencia en las estructuras.

-Informar sobre la oportunidad para desencofrar elementos de concreto.

-Apreciar, cuando se cuenta con antecedentes, la evolución de la resistencia de estructuras.

-Determinar niveles de calidad resistente, cuando no se cuente con información al respecto.

-Contribuir, conjuntamente con otros métodos no destructivos a la evaluación de

las estructuras.

-Un esquema del aparato está dado en la figura de abajo, según la información

del fabricante, en el que se singulariza los siguientes elementos:

Figura 1.Esquema de un esclerómetro

El ensayo se efectúa apretando el percutor contra la superficie a examinar, hasta que el martillo, impulsado por un resorte, se descargue sobre el percutor.

Después del golpe, el martillo rebota una cierta distancia, la cual se indica por una aguja en una escala graduada. La lectura de la posición de la aguja representa la medida del retroceso en porcentaje del avance del martillo.

Básicamente el proceso está constituido por una masa móvil, con una cierta energía inicial, que impacta la superficie de una masa de concreto, produciendo una redistribución de la energía cinética inicial. Parte de la energía es absorbida como fricción mecánica en el instrumento y otra parte como energía de deformación plástica del concreto. La parte restante es restituida a la masa móvil en proporción a la energía disponible. Para tal distribución de energía es condición básica que la masa de concreto sea prácticamente infinita con relación a la masa del percutor del aparato, lo que se da en la mayoría de las estructuras.

En consecuencia, el rebote del esclerómetro es un indicador de las propiedades del concreto, con relación a su resistencia y grado de rigidez.

En la actualidad se encuentra en el mercado varios tipos de esclerómetro:

Modelo N

(Energía de percusión = 2,207 Nm (0,225 kgm), sirve para el control del concreto en los casos normales de construcción de edificios y puentes.

Modelo L

(Energía de percusión 0,735 Nm (0,075 kgm) es una reducción del modelo N. Es más apropiado para el examen de elementos en concreto de escasas dimensiones y sensibles a los golpes.

Modelo M

(Energía de percusión = 29,43 Nm (3 kgm) sirve especialmente para la determinación de la resistencia del concreto en obras de grandes dimensiones y para el examen de calidad de carreteras y pistas de aeródromos de concreto. Sin embargo no es excluyente el uso del modelo M.

Todas estas variantes, vienen también provistas de un sistema que permite el registro automático o impresión de cada uno de los resultados de ensayo, evitando que el operador deba detenerse para tomar nota o requiera dictar los valores obtenidos, evitando errores y documentando los registros.

Factores que inciden en la prueba

-Además de los factores intrínsecos, los resultados de los ensayos reciben la influencia de los siguientes parámetros:

-Textura superficial del concreto.

-Medida, forma y rigidez del elemento constructivo.

-Edad del concreto.

-Condiciones de humedad interna.

-Tipo de agregado.

-Tipo de cemento.

-Tipo de encofrado.

-Grado de carbonatación de la superficie.

-Acabado.

-Temperatura superficial del concreto y la temperatura del instrumento.

Calibración del esclerómetro

Es conveniente efectuar periódicamente la calibración del esclerómetro, sea anual en condiciones de uso eventual o semestral de emplearse regularmente. Se aconseja que de ser posible la calibración se efectúe cada 200 determinaciones.

La calibración se realiza en una masa de acero, generalmente provista por el fabricante, con una dureza brinell de 500 kgf/mm2 actuando de arriba hacia abajo.

El índice de rebote debe ser igual a 80 + 2 divisiones. En caso de funcionamiento incorrecto la primera operación puede ser la limpieza y lubricación del aparato. De persistir el error, conviene el ajuste del dispositivo, de acuerdo a las instrucciones del fabricante por persona entendida.

1.3.  Definición de términos básicos

Escamaduras: son las roturas del concreto en juntas, grietas y bordes del pavimento.

Agentes abrasivos: Producto que se emplean para desgastar o pulir, por fricción, sustancias duras.

Severidad: Es la criticidad del deterioro en términos de su progresión; entre más severo sea el daño, más importantes deberán ser las medidas para su corrección.

Mantenimiento vial: Consiste en prever y solucionar los problemas que se presentan, a causa de su uso, y así brindar al usuario el nivel de servicio para el que la carretera fue diseñada. La vida de un pavimento está en función de una adecuada respuesta al mantenimiento para prolongar su vida útil.

Rehabilitación: La rehabilitación de un pavimento consiste en llevar a cabo reparaciones aisladas en las áreas donde se van presentando las fallas utilizando materiales y procesos constructivos que garantizan la rehabilitación de la estructura.

Subrasante:  Se  denomina  al  suelo  que  sirve  como  fundación  para  todo  el paquete estructural de un pavimento.

Capa de rodadura: Superficie de la estructura de pavimento sometida al tránsito.

Concreto: El hormigón, concreto o cemento es un material compuesto empleado en construcción formado esencialmente por un aglomerante al que se añade: partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos.

Paquete estructural: Es un conjunto de capas de tierras de diferentes espesores el cual está calculado para resistir todo el peso de los vehículos que transitaran por las carreteras el cual está conformado por la sub rasante, capa sub base, capa base, y la carpeta de rodadura.

Plataforma de concreto: es un tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, el cual está calculado para resistir cargas de personas y vehículos.

Monitoreo de fallas: Es el trabajo permanente en cuanto a verificaciones de seguridad, evaluaciones de desempeño y supervisión de los posibles problemas que afectan a una vía.

CAPÍTULO ll. MATERIALES Y MÉTODO

  - Localización.

La investigación se realizó en la calle Mariscal Ureta- Centro de la ciudad de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca cuyas Coordenadas geográficas y UTM son las siguientes :

|  | COORDENADAS UTM WGS-84 |  | COORDENADAS GEOGRAFICAS – Huso 17- Zona 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORTE | ESTE | SUPERFICIE | LONGITUD | LATITUD | ALTITUD |
| INICIO DE PAVIMENTO | 9 368 592 | 742 500 | 537.25 KM2 | 78° 48’ 42’’ OESTE | 05° 42’ 38’’ SUR | 729 MSNM |
| FIN DE PAVIMENTO | 9 368 650 | 742 735 |  |  |  | 722 MSNM |

PLANO EN PLANTA

  - Tiempo en que se realizó la investigación.

Se realizó en el mes de Agosto del 2017 donde se evaluó todas las deficiencias de la calle en estudio.

Figura 2. Mapa del Perú y del departamento de Cajamarca donde se encuentra ubicada la ciudad de Jaén.

Figura 3. Fotografía satelital de la calle Mariscal Ureta en la ciudad de Jaén.

Ver detalle en sección de PLANOS

  - Materiales y equipos

- Hojas de registro para la recolección de datos

- Manual de daños  para  la evaluación  de  pavimentos  con  superficie  de concreto para el  desarrollo de la evaluación.

- Winchas para medir las longitudes y las áreas de las deficiencias.

- Cámara fotográfica para sustentar el trabajo de campo.

- Esclerómetro para medir la resistencia del concreto actualmente.

  - Diseño metodológico

    - Fase inicial de gabinete

      - Población y muestra Población:

En la investigación  la población se enmarca en las calles del centro de la ciudad de Jaén.

Muestra:

Se evaluó la calle Mariscal Ureta, esto en gran medida por tratarse de la calle más importante del centro de la ciudad de Jaén (ver anteriormente figura 3 y en sección planos).

      - Problema

¿En qué medida la evaluación del índice de condición del pavimento rígido en la calle Mariscal Ureta cuadras 12,13 y 14 de la ciudad de Jaén, nos permitirá obtener un índice de integridad estructural y de la condición operacional de la vía?

2.4.1.3          Objetivo general

Determinar el índice de condición del pavimento y el nivel operacional de la superficie de las cuadras 12,13 y 14 de la calle Mariscal Ureta, aplicando el método del ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI).

2.4.1.4           Objetivos específicos

Determinar los deterioros de concreto que existen en la calle Mariscal Ureta cuadras 12, 13 y 14.

Determinar los niveles de severidad de las fallas en la calle Mariscal Ureta cuadras 12, 13 y 14.

Determinar el índice de la integridad estructural del pavimento y de la condición operacional del área de las cuadras 12,13 y 14 de la calle Mariscal Ureta.

2.4.1.5           Hipótesis

La condición del pavimento de las cuadras 12,13 y 14 de la calle Mariscal Ureta es MALO en la evaluación del nivel de deterioro del pavimento rígido a través del INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO (PCI).

2.4.1.6          Contrastación de la hipótesis

En la evaluación del índice de condición del pavimento rígido en la calle Mariscal Ureta a través del método PCI se pudo constatar que se cuenta con un nivel de deterioro de pavimento rígido es MALO de tal manera que si cumple con la hipótesis planteada anteriormente.

2.4.1.7            Operacionalización de las variables

Tabla 2. Definición operacional de variables

| Variables | Definición Conceptual | Definición Operacional |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicadores | Índices |
| Grietas | Las grietas son manifestaciones muy frecuentes de fallas causadas por la contracción del concreto, expansión de las losas de pavimento, defectos del suelo de fundación, acción de cargas de tráfico, falta de juntas de expansión, contracción o construcción | Grietas en esquina, grietas diagonales, grietas longitudinales, de restricción y transversales. | Cm , M |
| Deformaciones | Las deformaciones son cualquier cambio de la superficie del pavimento referida a su forma original. | Ondulación, abultamiento, hundimiento, ahuellamiento. | M2 |
| Pérdida de capas estructurales | Son desprendimientos de capas de la estructura. | Descascaramientos , baches, parche. | M2 |
| Daños superficiales | Es el desgaste de la superficie y pérdida de agregado de la estructura del pavimento. | Desgaste superficial, Pérdida de agregado, pulimento del agregado. | M2 |

      - Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante la observación directa, medición con wincha (fallas del pavimento rígido), cámara fotográfica, y guía de observación (hoja de registro en vías de pavimento rígido) que se encuentra en el anexo A de la tabla 21.

Para la guía de observación u hoja de registro en vías de pavimento rígido se elaboró un solo tipo de formato que consistió en:

        - Colocar  el  nombre de  la vía,  fecha,  sección,  tamaño  de  la  unidad de muestra, área, fallas, niveles de severidad, cantidades, densidad y valor deducido.

    - Trabajo de campo

2.4.2.1 Procedimiento para la toma de datos

En cada unidad de muestreo se mide el tipo, cantidad y severidad de los daños de acuerdo al Manual de Daños de pavimentos de concreto, y se registra la información en el formato correspondiente. Se debe conocer y seguir estrictamente las definiciones y procedimiento de medida de daños. Se usa un formulario u “hoja de información de exploración de la condición" para cada unidad de muestreo y en los formatos cada región se usa para registrar un daño, su extensión y su nivel de severidad.

        - Cálculo del PCI de las Unidades de Muestreo

Luego de culminar la medición de campo, la información recogida se utilizó para calcular el PCI. El cálculo del PCI está basado en los “valores deducidos” de cada daño, de acuerdo a la cantidad y severidad reportadas.

El cálculo del PCI, puede realizarse en forma manual o computarizada. A continuación se describe el cálculo del PCI para pavimentos con superficie de concreto.

        - Cálculo del PCI para Pavimentos’ con Superficie de Concreto

Con la finalidad de facilitar el entendimiento del cálculo del PCI, se ha descrito mediante diversos pasos:

PASO 1: Determinación de los valores deducidos (VD):

a) Totalice cada tipo y nivel de severidad de daño y regístrelo en el formato correspondiente. El daño puede medirse en área, longitud o por su número según sea el tipo.

b) Divida la “Cantidad total" de cada tipo  de daño, en cada nivel de severidad, entre el área de la unidad de muestreo y exprese el resultado en porcentaje. Esta es la “densidad” del daño, con el nivel de severidad especificado, dentro de la unidad de estudio.

c) Determine el “Valor Deducido” para cada tipo de daño y su nivel de severidad mediante las curvas o tablas denominadas “valor deducido del daño”.

PASO 2: Determinación del número máximo admisible de valores deducidos

- Si ninguno o tan solo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa el “valor deducido total” en lugar del “valor deducido corregido" (CDV), obtenido en el Paso 4; de lo contrario, deben seguirse los pasos 2.b y 2.c.

- Liste los valores deducidos individuales en orden descendente.

- Determine el “Número Máximo de Valores Deducidos” (m), utilizando la siguiente ecuación, para carreteras pavimentadas:

Dónde:

mi: Número máximo admisible de valores deducidos incluyendo la fracción para la

unidad de muestreo i. (mi:s10)

HDVi: El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i.

- El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la parte fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan los que se tengan.

PASO 3: Determinación del máximo valor deducido corregido (CDV):

Este  paso  se  realiza  mediante  un  proceso  iterativo  que  se  lo  describe  a continuación:

- Determine el número de valores deducidos (q) mayores que 2.

- Determine del “valor deducido total” sumando todos  los valores  deducidos individuales.

- Determine el CDV con el q y el “valor deducido total” en la curva de corrección, del pavimento de concreto.

- Reduzca a 2 el menor de los valores deducidos individuales, que sea mayor a 2

Este proceso se repite hasta que se cumpla la condición que “q” sea igual a 1.

- El “máximo CDV" es el mayor valor de los CDV obtenidos en el proceso de iteración indicado.

PASO 4: Calcule el PCI, restando el “máximo CDV” de 100.

PCI= 100 - Máx. CDV

Dónde:

PCI: índice de condición pavimento.

Máx. CDV: Máximo valor deducido corregido.

2.4.3. Fase final de gabinete

2.4.3.1 Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva en el cual se utilizaron los programas como la hoja Excel, donde se van a observar tablas y gráficos que me permitieron determinar y analizar la evaluación de la calle en estudio.

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados:

3.1 Determinación del índice de estado del pavimento rígido

A continuación se explican los datos de campo obtenidos durante la medición de fallas en la Calle Mariscal Ureta; así como el cálculo del índice de condición de pavimento rígido de cada muestra analizada por cada cuadra. Las fotografías de las principales fallas de cada una de las cuadras evaluadas de la Calle Mariscal Ureta, se encuentran detalladas en el anexo B.

Una vez que se midieron todas las deficiencias con sus severidades que existen en el pavimento rígido de la unidad N° 01, se llenaron los datos en la hoja de registro que mostramos a continuación en la tabla 3 para sus respectivos cálculos.

PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE MARISCAL URETA CUADRA 12

La calle Mariscal Ureta cuadra 12 presenta un pavimento rígido dividido en 28 paños de 4.50 mts x 4.50 mts, a la vez divididos en 3 unidades muestrales de la siguiente manera.

| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 |

UNIDAD N° 01                                           UNIDAD N° 02                                UNIDAD N° 03

UNIDAD N° 01

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 01

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 01 = 10 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 10 X (4.50 X 4.50) METROS = 202.5 M2

Tabla 3. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 01

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la vía:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 12...   Unidad de muestra:  ... U1... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....202.5 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de la junta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina  15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media (M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.35 | 2.45 | 1.21 | 1.74 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 2.45202.5x 100=1,21

Valores deducidos de grietas de esquina del manual del PCI :

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 7.20-05-01.21-0                y=1.74

.- Grieta de esquina

Una grieta de esquina es una grieta que intercepta las juntas de una losa a una distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos lados, medida desde la esquina. Por ejemplo, una losa con dimensiones de 3.70 m por 6.10 m presenta una grieta a 1.50 m en un lado y a 3.70 m en el otro lado, esta grieta no se considera grieta de esquina sino grieta diagonal; sin embargo, una grieta que intercepta un lado a 1.20 m y el otro lado a 2.40 m si es una grieta de esquina. Una grieta de esquina se diferencia de un descascaramiento de esquina en que aquella se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa, mientras que el otro intercepta la junta en un ángulo. Generalmente, la repetición de cargas combinada con la pérdida de soporte y los esfuerzos de alabeo originan las grietas de esquina.

Niveles de Severidad

BAJA -   La grieta  está definida  por una grieta  de baja severidad  y el área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta alguna.

MEDIA - Se define por una grieta de severidad media o el área entre la grieta y las juntas presenta una grieta de severidad media (M).

ALTA - Se define por una grieta de severidad alta o el área entre la junta y las grietas está muy agrietada.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la grieta de esquina.

Opciones de reparación

BAJA -	No se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm.

MEDIA -	Sellado de grietas. Parcheo profundo.

ALTA        -  Parcheo profundo.

Grieta de esquina de severidad media (M)                              Mapeo de Grieta en Esquina

MAPEO DE GRIETAS EN ESQUINA CON SEVERDIDAD MEDIA DE UNIDAD N° 01

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.3 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.94 | 1.35 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

Grieta de esquina de severidad alta (A)

MAPEO DE GRIETA EN ESQUINA CON SEVERIDAD ALTA DE LA UNIDAD 01

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 13 | 11 | 8 | 10 | 15 | 8.8 | 65.8 | 32.5 | 21.3 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 65.8202.5x 100=32.5

Valores deducidos de grietas diagonales, longitudinales y transversales del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 20. Valores deducidos de grietas diagonales longitudinales y transversales.

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=20.20+ 22.40-20.2035-3032.5-30                y=21.3

.- Grietas  lineales  (grietas diagonales,  longitudinales  y transversales)

Estas  grietas,  que  dividen  la  losa  en  dos  o  tres  pedazos,  son  causadas usualmente por una combinación de la repetición de las cargas de tránsito y el alabeo por gradiente térmico o de humedad. Las losas divididas en cuatro o más pedazos se contabilizan como losas divididas. Comúnmente, las grietas de baja severidad están relacionadas con el alabeo o la fricción y no se consideran daños estructurales importantes. Las grietas capilares, de pocos pies de longitud y que no se propagan en todo la extensión de la losa, se contabilizan como grietas de retracción.

Niveles de severidad

BAJA - Grietas no selladas (incluye llenado inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm o grietas selladas de cualquier ancho con llenante en condición satisfactoria.

MEDIA -    Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho entre 12.0 mm y 51.0 mm.

- Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 51.0 mm con escala menor que 10.0 mm.

- Grieta sellada de cualquier ancho con escala menor que 10.0 mm.

ALTA   -    Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho mayor que 51.0 mm.

- Grieta sellada o no de cualquier ancho con escala mayor que 10.0 mm.

##### Medida

Se miden en metros (m). Es posible determinar el área de afectación por este deterioro en metros cuadrados (m²) multiplicando la longitud total de grietas por un ancho de referencia establecido en 0,6 m, esto para los fines del análisis del área total afectada.

Cuando en una misma grieta existan diferentes severidades, de ser posible se reportará la longitud correspondiente a cada severidad, de lo contrario se reportará la longitud total de la grieta con el mayor nivel de severidad presente.

Cuando existan varias grietas muy cercanas, se reportará el área total afectada en metros cuadrados (m²), de ser posible por severidad, de lo contrario, asignando a toda el área la mayor severidad encontrada.

Opciones de reparación

B AJA -	  No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3.0 mm.

MEDIA -	Sellado de grietas.

ALTA -	Sellado de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la losa

Grieta longitudinal de severidad media (M)                  Mapeo de Grieta Longitudinal

Mapeo de Grieta Longitudinal

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA LONGITUDINAL | ALTA | 3 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 16.3 | 8.05 | 15.45 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2

Grieta longitudinal de severidad alta (A)                                Mapeo de Grieta Longitudinal

Mapeo de Grieta Longitudinal

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 12 | 9 | 11 | 13 | 7 | 6.7 | 58.7 | 38.35 | 23.67 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

Grieta transversal de severidad media (M)                    Mapeo de Grieta Transversal

Mapeo de Grieta Transversal

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA TRANSVERSAL | ALTA | 5.5 | 4.4 | 5.35 | 4.48 | 5.45 | 5 | 30.18 | 14.9 | 24.1 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2

Grieta transversal de severidad alta (A)                        Mapeo de Grieta Transversal

Mapeo de Grieta Transversal

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAÑO DEL SELLO DE LA JUNTA | MEDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

Valores deducidos Daño del sello de Junta del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de una tabla.

Tabla 21. Valores deducidos del daño del sello de la junta

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

.- Daño del sello de la junta

Es cualquier condición que permite que el suelo o roca se acumule en las juntas, o que permite la infiltración de agua en forma importante. La acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda y puede resultar en fragmentación, levantamiento o descascaramiento de los bordes de la junta. Un material de relleno adecuado impide que lo anterior ocurra. Los tipos típicos del daño de junta son:

- Desprendimiento del sellante de la junta.

- Extrusión del sellante.

- Crecimiento de vegetación.

- Endurecimiento del material de relleno (oxidación).

- Pérdida de adherencia a los bordes de la losa.

- Falta o ausencia del sellante en la junta.

Niveles de Severidad

BAJA -    El sellante está en una condición buena en forma general en toda la sección. Se comporta bien, con solo daño menor.

MEDIA - Está en condición regular en toda la sección, con uno o más de los tipos de daño que ocurre en un grado moderado. El sellante requiere reemplazo en dos años.

ALTA - Está en condición generalmente buena en toda la sección, con uno o más de los daños mencionados arriba, los cuales ocurren en un grado severo. El sellante requiere reemplazo inmediato.

Medida

Se evalúa con base en la condición total del sellante en toda el área.

Opciones de reparación

BAJA -   No se hace nada.  MEDIA - Resellado de juntas.  ALTA -   Resellado de juntas.

Daño del sello de la junta de severidad media (M)          Mapeo de sello de junta

Mapeo de sello de junta

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.09 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | 0.23 | 0.98 | 0.48 | 0.05 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 0.98202.5x 100=0.48

Valores deducidos de Descascaramiento en Esquina del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 22. Valores deducidos del descascaramiento de esquina

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.50-05-00.48-0                y=0.05

.- Descascaramiento de esquina.

Es la  rotura de la losa a 0.6 m de la esquina aproximadamente. Un descascaramiento de esquina difiere de la grieta de esquina en que el descascaramiento usualmente buza hacia abajo para interceptar la junta, mientras que la grieta se extiende verticalmente a través de la esquina de losa. Un descascaramiento menor que 127 mm medidos en ambos lados desde la grieta hasta la esquina no deberá registrarse.

Niveles de severidad

En el cuadro siguiente se listan los niveles de severidad para el descascaramiento de esquina. El descascaramiento de esquina con un área menor que 6452 mm² desde la grieta hasta la esquina en ambos lados no deberá contarse.

Tabla 18. Dimensiones de los lados del descascaramiento

PROFUNDIDAD DEL                  MEDIDAS DE LOS LADOS DEL DESCASCARAMIENTO

DESCASCARAMIENTO             27mm * 127mm a               MAYOR QUE 305 * 305mm

305mm *305m m

MENOR DE 25 mm                   BAJA                                 BAJA

25 mm   a   51 mm                     BAJA                                  MEDIA

MAYOR DE 51 mm                  MEDIA                                  ALTA

##### Medida

Se registra el área afectada para cada severidad en metros cuadrados (m²).

Opciones de reparación

BAJA -	No se hace nada.

MEDIA -	Parcheo parcial.

ALTA -	Parcheo parcial.

Descascaramiento de esquina de severidad baja (B)         Mapeo de descasacaramiento en esquina

Mapeo de descasacaramiento en esquina

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 12 | 9.5 | 7.3 | 6.5 | 5.3 | 8.2 | 48.8 | 24.1 | 32.29 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 48.8202.5x 100=24.1

Valores deducidos de Desconchamiento del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 23. Valores deducidos del desconchamiento

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=29.1+ 33-29.125-2024.1-20                y=32.29

.- Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.

El mapa de grietas o craquelado (crazing) se refiere a una red de grietas superficiales, finas o capilares, que se extienden únicamente en la parte superior de la superficie del concreto. Las grietas tienden a interceptarse en ángulos de 120 grados. Generalmente, este daño ocurre por exceso de manipulación en el terminado y puede producir el descamado, que es la rotura de la superficie de la losa a una profundidad aproximada de 6.0 mm a 13.0 mm. El descamado también puede ser causado por incorrecta construcción y por agregados de mala calidad.

Niveles de Severidad

BAJA -  El craquelado se presenta en la mayor parte del área de la losa; la superficie está en buena condición con solo un descamado menor presente.

MEDIA - La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa está afectada.

ALTA  - La losa esta descamada en más del 15% de su área.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la falla encontrada.

Opciones para Reparación

##### BAJA -     No se hace nada.

MEDIA -  No se hace nada. Reemplazo de la losa.

ALTA   -  Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. Sobre carpeta.

Desconchamiento de severidad alta (A)

Mapeo del Desconchamiento

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCHE GRANDE | MEDIA | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 22.22 | 14.01 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 45202.5x 100=22.22

Valores deducidos de parche grande del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 24. Valores deducidos de Parche Grande

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=11.70+ 16.90-11.7025-2022.22-20                y=14.01

.-  Parche grande

Un  parche  es  un  área donde  el  pavimento original	 ha sido removido y reemplazado por material nuevo. Una excavación  de servicios  públicos es un parche que ha reemplazado el pavimento original para permitir la instalación o mantenimiento de instalaciones subterráneas. Los niveles de severidad de una excavación de servicios son los mismos que para el parche regular.

Niveles de severidad

BAJA -  El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIA - El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente descascarado en sus bordes. El material del parche puede ser retirado con esfuerzo considerable.

ALTA -  El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo.

##### Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIA - Sellado de grietas. Reemplazo del parche.

ALTA -    Reemplazo del parche.

Parche grande de severidad media (M)                               Mapeo de Parche Grande

Mapeo Parche Grande

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 5.4 | 2.66 | 0.48 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 5.4202.5x 100=2.66

Valores deducidos de parche pequeño del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 25. Valores deducidos de Parche Pequeño

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.90-05-02.66-0                y=0.48

.- Parche pequeño

Es un área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado por un material de relleno.

Niveles de Severidad

BAJA -     El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIO  -	El  parche está	moderadamente	deteriorado. El  material	del	parche puede ser retirado con considerable esfuerzo.

ALTO   -      El parche está muy deteriorado. La extensión del daño exige reemplazo

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIO -  No se hace nada. Reemplazo del parche.

ALTO -    Reemplazo del parche.

Parche pequeño de severidad media (M)

Mapeo de Parche Pequeño

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.79 | 0.12 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 1.6202.5x 100=0.79

Valores deducidos del Pulimiento de Agregado del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 26. Valores deducidos del pulimiento de agregados.

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.80-05-00.79-0                y=0.12

.- Pulimento de agregados

Este daño se causa por aplicaciones repetidas de cargas del tránsito. Cuando los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto, se reduce considerablemente la adherencia con las llantas. Cuando la porción del agregado que se extiende sobre la superficie es pequeña, la textura del pavimento no contribuye significativamente a reducir la velocidad del vehículo. El pulimento de agregados que se extiende sobre el concreto es despreciable y suave al tacto. Este tipo de daño se reporta cuando el resultado de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o ha disminuido significativamente respecto a evaluaciones previas.

Niveles de Severidad

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de  la  condición  y  calificarlo como un defecto.

Medida

Se  mide  en  metros  cuadrados  (m²)  y  no  tiene  ningún  grado  de  severidad asociado.

Opciones de reparación

BAJA, MEDIA y ALTA: Ranurado de la superficie. Sobre carpeta

Pulimento de agregado

Mapeo de Pulimiento de Agregado

Como se aprecia en la tabla 4 se obtuvieron 7 valores deducidos los cuales son mayores que 2: 32.29, 24.1, 23.67, 21.3, 15.45, 14.01 y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 70.58, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 29.42 que corresponde a un pavimento MALO.

Tabla 4. Cálculo del índice de condición del pavimento de la UNIDAD N° 01

| Numero de deducidos > 2(q) : 7 Valor deducido mas alto ( HDVi) : 32.29 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 7.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | q | CDV |
| 1 | 32.29 | 24.1 | 23.67 | 21.3 | 15.45 | 14.01 | 4 | 1.74 | 1.35 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 138.56 | 7 | 68.12 |
| 2 | 32.29 | 24.1 | 23.67 | 21.3 | 15.45 | 14.01 | 2 | 1.74 | 1.35 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 136.56 | 6 | 70.58 |
| 3 | 32.29 | 24.1 | 23.67 | 21.3 | 15.45 | 2 | 2 | 1.74 | 1.35 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 124.88 | 5 | 67.82 |
| 4 | 32.29 | 24.1 | 23.67 | 21.3 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | 1.35 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 111.1 | 4 | 64.21 |
| 5 | 32.29 | 24.1 | 23.67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | 1.35 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 91.8 | 3 | 58.75 |
| 6 | 32.29 | 24.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | 1.35 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 70.13 | 2 | 53.40 |
| 7 | 32.29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | 1.35 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 48.03 | 1 | 48.03 |
| Max CDV = 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 70.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 29.42……………..MALO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 138.56 se intersecta perpendicular en la curva n° 07 obteniéndose el valor de 68.12.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 70.58.

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 29.42

La unidad de muestra U1 tiene 202.5 m² y pertenece a la cuadra 12 del pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta.

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la UNIDAD N°01 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos daño del sello de la junta, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 5 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 01, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la fig.  4.

Tabla 5. Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la unidad n° 01

FALLAS	DENSIDADES  DENSIDAD (%)

  - Grietas de esquina	3.09	2.29

3.  Grietas  longitudinales	36.75	27.31

5. Grietas transversales	47.77	35.5

11. Descascaramiento de esquina	0.05	0.037

12. Desconchamiento	32.29	23.99

- Parche grande	14.01	10.41

- Parche pequeño	0.48	0.36

- Pulimento de agregado	0.12	0.09

SUMA TOTAL EN  %              134.56	 100.00

EJEMPLO EN GRIETA EN ESQUINA

1.74+ 1.35 = 3.09                                    TOTAL DE FALLAS = 134.56

DENSIDAD TOTAL GRIETA EN ESQUINA = 3.09 X 100 / 134.56 = 2.29%

Las fallas más severas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la unidad n° 01 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas longitudinales y grietas transversales; de alta severidad encontramos desconchamiento y de mediana severidad encontramos parche grande. En la tabla 6 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 01, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 5.

Figura 6. Índice de condición del pavimento de la unidad N° 01

UNIDAD N° 02

La calle Mariscal Ureta cuadra 12 presenta un pavimento rígido dividido en 29 paños de 4.50 mts x 4.50 mts, a la vez divididos en 3 unidades muestrales de la siguiente manera.

| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 |

UNIDAD N° 01                                           UNIDAD N° 02                                UNIDAD N° 03

UNIDAD N° 02

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 02

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 02 = 08 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 08 X (4.50 X 4.50) METROS = 162 M2

Tabla 3. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 02

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la vía:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 12...   Unidad de muestra:  ... U2... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....162  m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de la junta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina  15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media (M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 1.65 | 1.02 | 1.46 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 2.85162x 100=1,02

Valores deducidos de grietas de esquina del manual del PCI :

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 7.20-05-01.02-0                y=1.46

.- Grieta de esquina

Una grieta de esquina es una grieta que intercepta las juntas de una losa a una distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos lados, medida desde la esquina. Por ejemplo, una losa con dimensiones de 3.70 m por 6.10 m presenta una grieta a 1.50 m en un lado y a 3.70 m en el otro lado, esta grieta no se considera grieta de esquina sino grieta diagonal; sin embargo, una grieta que intercepta un lado a 1.20 m y el otro lado a 2.40 m si es una grieta de esquina. Una grieta de esquina se diferencia de un descascaramiento de esquina en que aquella se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa, mientras que el otro intercepta la junta en un ángulo. Generalmente, la repetición de cargas combinada con la pérdida de soporte y los esfuerzos de alabeo originan las grietas de esquina.

Niveles de Severidad

BAJA -   La grieta  está definida  por una grieta  de baja severidad  y el área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta alguna.

MEDIA - Se define por una grieta de severidad media o el área entre la grieta y las juntas presenta una grieta de severidad media (M).

ALTA - Se define por una grieta de severidad alta o el área entre la junta y las grietas está muy agrietada.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la grieta de esquina.

Opciones de reparación

BAJA -	No se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm.

MEDIA -	Sellado de grietas. Parcheo profundo.

ALTA        -  Parcheo profundo.

Grieta de esquina de severidad media (M)                              Mapeo de Grieta en Esquina

MAPEO DE GRIETAS EN ESQUINA CON SEVERDIDAD MEDIA DE UNIDAD N° 02

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 1.4 | 0.86 | 2.08 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

Grieta de esquina de severidad alta (A)

MAPEO DE GRIETA EN ESQUINA CON SEVERIDAD ALTA DE LA UNIDAD 02

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 08 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11.2 | 62.2 | 38.39 | 23.68 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 62.2162x 100=38.39

Valores deducidos de grietas diagonales, longitudinales y transversales del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 20. Valores deducidos de grietas diagonales longitudinales y transversales.

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=22.40+ 24.30-22.4040-3538.39-35                y=23.68

.- Grietas  lineales  (grietas diagonales,  longitudinales  y transversales)

Estas  grietas,  que  dividen  la  losa  en  dos  o  tres  pedazos,  son  causadas usualmente por una combinación de la repetición de las cargas de tránsito y el alabeo por gradiente térmico o de humedad. Las losas divididas en cuatro o más pedazos se contabilizan como losas divididas. Comúnmente, las grietas de baja severidad están relacionadas con el alabeo o la fricción y no se consideran daños estructurales importantes. Las grietas capilares, de pocos pies de longitud y que no se propagan en todo la extensión de la losa, se contabilizan como grietas de retracción.

Niveles de severidad

BAJA - Grietas no selladas (incluye llenado inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm o grietas selladas de cualquier ancho con llenante en condición satisfactoria.

MEDIA -    Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho entre 12.0 mm y 51.0 mm.

- Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 51.0 mm con escala menor que 10.0 mm.

- Grieta sellada de cualquier ancho con escala menor que 10.0 mm.

ALTA   -    Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho mayor que 51.0 mm.

- Grieta sellada o no de cualquier ancho con escala mayor que 10.0 mm.

##### Medida

Se miden en metros (m). Es posible determinar el área de afectación por este deterioro en metros cuadrados (m²) multiplicando la longitud total de grietas por un ancho de referencia establecido en 0,6 m, esto para los fines del análisis del área total afectada.

Cuando en una misma grieta existan diferentes severidades, de ser posible se reportará la longitud correspondiente a cada severidad, de lo contrario se reportará la longitud total de la grieta con el mayor nivel de severidad presente.

Cuando existan varias grietas muy cercanas, se reportará el área total afectada en metros cuadrados (m²), de ser posible por severidad, de lo contrario, asignando a toda el área la mayor severidad encontrada.

Opciones de reparación

B AJA -	  No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3.0 mm.

MEDIA -	Sellado de grietas.

ALTA -	Sellado de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la losa

Grieta longitudinal de severidad media (M)                  Mapeo de Grieta Longitudinal

Mapeo de Grieta Longitudinal

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA LONGITUDINAL | ALTA | 4 | 3.5 | 3 | 3.2 | 2 | 4 | 19.7 | 12.16 | 21.36 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2

Grieta longitudinal de severidad alta (A)                                Mapeo de Grieta Longitudinal

Mapeo de Grieta Longitudinal

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 9 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 71 | 43.83 | 25.6 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

Grieta transversal de severidad media (M)                    Mapeo de Grieta Transversal

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA TRANSVERSAL | ALTA | 6 | 5.2 | 5.7 | 4 | 6 | 6.4 | 33.3 | 20.55 | 28.66 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2

Grieta transversal de severidad alta (A)                        Mapeo de Grieta Transversal

Mapeo de Grieta Transversal

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAÑO DEL SELLO DE LA JUNTA | MEDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

Valores deducidos Daño del sello de Junta del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de una tabla.

Tabla 21. Valores deducidos del daño del sello de la junta

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

.- Daño del sello de la junta

Es cualquier condición que permite que el suelo o roca se acumule en las juntas, o que permite la infiltración de agua en forma importante. La acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda y puede resultar en fragmentación, levantamiento o descascaramiento de los bordes de la junta. Un material de relleno adecuado impide que lo anterior ocurra. Los tipos típicos del daño de junta son:

- Desprendimiento del sellante de la junta.

- Extrusión del sellante.

- Crecimiento de vegetación.

- Endurecimiento del material de relleno (oxidación).

- Pérdida de adherencia a los bordes de la losa.

- Falta o ausencia del sellante en la junta.

Niveles de Severidad

BAJA -    El sellante está en una condición buena en forma general en toda la sección. Se comporta bien, con solo daño menor.

MEDIA - Está en condición regular en toda la sección, con uno o más de los tipos de daño que ocurre en un grado moderado. El sellante requiere reemplazo en dos años.

ALTA - Está en condición generalmente buena en toda la sección, con uno o más de los daños mencionados arriba, los cuales ocurren en un grado severo. El sellante requiere reemplazo inmediato.

Medida

Se evalúa con base en la condición total del sellante en toda el área.

Opciones de reparación

BAJA -   No se hace nada.  MEDIA - Resellado de juntas.  ALTA -   Resellado de juntas.

Daño del sello de la junta de severidad media (M)          Mapeo de sello de junta

Mapeo de sello de junta

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.35 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.08 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 1.3162x 100=0.8

Valores deducidos de Descascaramiento en Esquina del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 22. Valores deducidos del descascaramiento de esquina

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.50-05-00.8-0                y=0.08

.- Descascaramiento de esquina.

Es la  rotura de la losa a 0.6 m de la esquina aproximadamente. Un descascaramiento de esquina difiere de la grieta de esquina en que el descascaramiento usualmente buza hacia abajo para interceptar la junta, mientras que la grieta se extiende verticalmente a través de la esquina de losa. Un descascaramiento menor que 127 mm medidos en ambos lados desde la grieta hasta la esquina no deberá registrarse.

Niveles de severidad

En el cuadro siguiente se listan los niveles de severidad para el descascaramiento de esquina. El descascaramiento de esquina con un área menor que 6452 mm² desde la grieta hasta la esquina en ambos lados no deberá contarse.

Tabla 18. Dimensiones de los lados del descascaramiento

PROFUNDIDAD DEL                  MEDIDAS DE LOS LADOS DEL DESCASCARAMIENTO

DESCASCARAMIENTO             27mm * 127mm a               MAYOR QUE 305 * 305mm

305mm *305m m

MENOR DE 25 mm                   BAJA                                 BAJA

25 mm   a   51 mm                     BAJA                                  MEDIA

MAYOR DE 51 mm                  MEDIA                                  ALTA

##### Medida

Se registra el área afectada para cada severidad en metros cuadrados (m²).

Opciones de reparación

BAJA -	No se hace nada.

MEDIA -	Parcheo parcial.

ALTA -	Parcheo parcial.

Descascaramiento de esquina de severidad baja (B)         Mapeo de descasacaramiento en esquina

Mapeo de descasacaramiento en esquina

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 09 | 12 | 7 | 6 | 6.2 | 7.5 | 42.5 | 26. 23 | 36.45 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 42.5162x 100=26.23

Valores deducidos de Desconchamiento del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 23. Valores deducidos del desconchamiento

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=33+ 36.1-3330-2526.23-25                y=33.76

.- Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.

El mapa de grietas o craquelado (crazing) se refiere a una red de grietas superficiales, finas o capilares, que se extienden únicamente en la parte superior de la superficie del concreto. Las grietas tienden a interceptarse en ángulos de 120 grados. Generalmente, este daño ocurre por exceso de manipulación en el terminado y puede producir el descamado, que es la rotura de la superficie de la losa a una profundidad aproximada de 6.0 mm a 13.0 mm. El descamado también puede ser causado por incorrecta construcción y por agregados de mala calidad.

Niveles de Severidad

BAJA -  El craquelado se presenta en la mayor parte del área de la losa; la superficie está en buena condición con solo un descamado menor presente.

MEDIA - La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa está afectada.

ALTA  - La losa esta descamada en más del 15% de su área.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la falla encontrada.

Opciones para Reparación

##### BAJA -     No se hace nada.

MEDIA -  No se hace nada. Reemplazo de la losa.

ALTA   -  Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. Sobre carpeta.

Desconchamiento de severidad alta (A)

Mapeo del Desconchamiento

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCHE GRANDE | MEDIA | 36 | - | - | - | - | - | 36 | 22.22 | 14.01 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 36162x 100=22.22

Valores deducidos de parche grande del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 24. Valores deducidos de Parche Grande

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=11.70+ 16.90-11.7025-2022.22-20                y=14.01

.-  Parche grande

Un  parche  es  un  área donde  el  pavimento original	 ha sido removido y reemplazado por material nuevo. Una excavación  de servicios  públicos es un parche que ha reemplazado el pavimento original para permitir la instalación o mantenimiento de instalaciones subterráneas. Los niveles de severidad de una excavación de servicios son los mismos que para el parche regular.

Niveles de severidad

BAJA -  El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIA - El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente descascarado en sus bordes. El material del parche puede ser retirado con esfuerzo considerable.

ALTA -  El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo.

##### Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIA - Sellado de grietas. Reemplazo del parche.

ALTA -    Reemplazo del parche.

Parche grande de severidad media (M)                               Mapeo de Parche Grande

Mapeo de Parche Grande

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.5 | 4.9 | 3.02 | 0.54 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 4.9162x 100=3.02

Valores deducidos de parche pequeño del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 25. Valores deducidos de Parche Pequeño

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.90-05-03.02-0                y=0.54

.- Parche pequeño

Es un área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado por un material de relleno.

Niveles de Severidad

BAJA -     El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIO  -	El  parche está	moderadamente	deteriorado. El  material	del	parche puede ser retirado con considerable esfuerzo.

ALTO   -      El parche está muy deteriorado. La extensión del daño exige reemplazo

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIO -  No se hace nada. Reemplazo del parche.

ALTO -    Reemplazo del parche.

Parche pequeño de severidad media (M)

Mapeo de Parche Pequeño

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.92 | 0.14 |

Se estudiaron 08 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 162 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 1.5162x 100=0.92

Valores deducidos del Pulimiento de Agregado del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 26. Valores deducidos del pulimiento de agregados.

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.80-05-00.92-0                y=0.14

.- Pulimento de agregados

Este daño se causa por aplicaciones repetidas de cargas del tránsito. Cuando los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto, se reduce considerablemente la adherencia con las llantas. Cuando la porción del agregado que se extiende sobre la superficie es pequeña, la textura del pavimento no contribuye significativamente a reducir la velocidad del vehículo. El pulimento de agregados que se extiende sobre el concreto es despreciable y suave al tacto. Este tipo de daño se reporta cuando el resultado de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o ha disminuido significativamente respecto a evaluaciones previas.

Niveles de Severidad

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de  la  condición  y  calificarlo como un defecto.

Medida

Se  mide  en  metros  cuadrados  (m²)  y  no  tiene  ningún  grado  de  severidad asociado.

Opciones de reparación

BAJA, MEDIA y ALTA: Ranurado de la superficie. Sobre carpeta

Pulimento de agregado

Mapeo de Pulimiento de Agregado

Como se aprecia en la tabla 4 se obtuvieron 7 valores deducidos los cuales son mayores que 2: 33.76, 28.66, 25.6, 23.68, 21.36, 14.01 y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 78.83, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 21.17 que corresponde a un pavimento MUY MALO.

Tabla 4. Cálculo del índice de condición del pavimento de la UNIDAD N° 02

| Numero de deducidos > 2(q) : 7 Valor deducido mas alto ( HDVi) : 33.76 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 7.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | q | CDV |
| 1 | 33.76 | 28.66 | 25.6 | 23.68 | 21.36 | 14.01 | 4 | 1.46 | 1.24 | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 154.53 | 7 | 75.97 |
| 2 | 33.76 | 28.66 | 25.6 | 23.68 | 21.36 | 14.01 | 2 | 1.46 | 1.24 | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 152.53 | 6 | 78.83 |
| 3 | 33.76 | 28.66 | 25.6 | 23.68 | 21.36 | 2 | 2 | 1.46 | 1.24 | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 140.52 | 5 | 76.31 |
| 4 | 33.76 | 28.66 | 25.6 | 23.68 | 2 | 2 | 2 | 1.46 | 1.24 | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 121.16 | 4 | 70.02 |
| 5 | 33.76 | 28.66 | 25.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.46 | 1.24 | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 99.48 | 3 | 63.66 |
| 6 | 33.76 | 28.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.46 | 1.24 | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 75.88 | 2 | 57.77 |
| 7 | 33.76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.46 | 1.24 | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 49.22 | 1 | 49.22 |
| Max CDV = 78.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 78.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 21.17……………..MUY MALO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 138.56 se intersecta perpendicular en la curva n° 07 obteniéndose el valor de 75.97.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 78.83.

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 21.17

La unidad de muestra U2 tiene 162 m² y pertenece a la cuadra 12 del pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta.

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la UNIDAD N°02 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos daño del sello de la junta, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 5 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 02, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la fig.  4.

Tabla 5. Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la unidad n° 02

FALLAS	DENSIDADES  DENSIDAD (%)

  - Grietas de esquina	2.42	1.38

3.  Grietas  longitudinales	50.55	28.88

5. Grietas transversales	64.38	36.79

11. Descascaramiento de esquina	0.8	0.46

12. Desconchamiento	30.68	17.53

- Parche grande	22.22	12.70

- Parche pequeño	3.02	1.73

- Pulimento de agregado	0.92	0.52

SUMA TOTAL EN  %              174.99	 100.00

EJEMPLO EN GRIETA EN ESQUINA

1.56+ 0.86 = 2.42                                    TOTAL DE FALLAS = 174.99

DENSIDAD TOTAL GRIETA EN ESQUINA = 2.42 X 100 / 174.99 = 1.38%

Las fallas más severas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la unidad n° 02 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas longitudinales y grietas transversales; de alta severidad encontramos desconchamiento y de mediana severidad encontramos parche grande. En la tabla 6 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 02, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 6

Figura 6. Índice de condición del pavimento de la unidad N° 02

UNIDAD N° 03  = 10 paños

La calle Mariscal Ureta cuadra 12 presenta un pavimento rígido dividido en 28 paños de 4.50 mts x 4.50 mts, a la vez divididos en 3 unidades muestrales de la siguiente manera.

| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 |

UNIDAD N° 01                                           UNIDAD N° 02                                UNIDAD N° 03

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 03

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 03 = 10 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 10 X (4.50 X 4.50) METROS = 202.5 M2

Tabla 3. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 03

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la vía:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 12...   Unidad de muestra:  ... U3... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....202.5 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de la junta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina  15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media (M)         Alta(A)D

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 2.25 | 1.11 | 1.60 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 2.25202.5x 100=1,11

Valores deducidos de grietas de esquina del manual del PCI :

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 7.20-05-01.11-0                y=1.60

.- Grieta de esquina

Una grieta de esquina es una grieta que intercepta las juntas de una losa a una distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos lados, medida desde la esquina. Por ejemplo, una losa con dimensiones de 3.70 m por 6.10 m presenta una grieta a 1.50 m en un lado y a 3.70 m en el otro lado, esta grieta no se considera grieta de esquina sino grieta diagonal; sin embargo, una grieta que intercepta un lado a 1.20 m y el otro lado a 2.40 m si es una grieta de esquina. Una grieta de esquina se diferencia de un descascaramiento de esquina en que aquella se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa, mientras que el otro intercepta la junta en un ángulo. Generalmente, la repetición de cargas combinada con la pérdida de soporte y los esfuerzos de alabeo originan las grietas de esquina.

Niveles de Severidad

BAJA -   La grieta  está definida  por una grieta  de baja severidad  y el área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta alguna.

MEDIA - Se define por una grieta de severidad media o el área entre la grieta y las juntas presenta una grieta de severidad media (M).

ALTA - Se define por una grieta de severidad alta o el área entre la junta y las grietas está muy agrietada.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la grieta de esquina.

Opciones de reparación

BAJA -	No se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm.

MEDIA -	Sellado de grietas. Parcheo profundo.

ALTA        -  Parcheo profundo.

Grieta de esquina de severidad media (M)                              Mapeo de Grieta en Esquina

MAPEO DE GRIETAS EN ESQUINA CON SEVERDIDAD MEDIA DE UNIDAD N° 03

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 1.8 | 0.89 | 1.28 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

Grieta de esquina de severidad alta (A)

MAPEO DE GRIETA EN ESQUINA CON SEVERIDAD ALTA DE LA UNIDAD 03

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 12 | 09 | 07 | 9.8 | 13 | 9 | 59.8 | 29.53 | 19.95 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 59.8202.5x 100=29.53

Valores deducidos de grietas diagonales, longitudinales y transversales del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 20. Valores deducidos de grietas diagonales longitudinales y transversales.

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=17.60+ 20.20-17.635-3029.53-25                y=19.95

.- Grietas  lineales  (grietas diagonales,  longitudinales  y transversales)

Estas  grietas,  que  dividen  la  losa  en  dos  o  tres  pedazos,  son  causadas usualmente por una combinación de la repetición de las cargas de tránsito y el alabeo por gradiente térmico o de humedad. Las losas divididas en cuatro o más pedazos se contabilizan como losas divididas. Comúnmente, las grietas de baja severidad están relacionadas con el alabeo o la fricción y no se consideran daños estructurales importantes. Las grietas capilares, de pocos pies de longitud y que no se propagan en todo la extensión de la losa, se contabilizan como grietas de retracción.

Niveles de severidad

BAJA - Grietas no selladas (incluye llenado inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm o grietas selladas de cualquier ancho con llenante en condición satisfactoria.

MEDIA -    Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho entre 12.0 mm y 51.0 mm.

- Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 51.0 mm con escala menor que 10.0 mm.

- Grieta sellada de cualquier ancho con escala menor que 10.0 mm.

ALTA   -    Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho mayor que 51.0 mm.

- Grieta sellada o no de cualquier ancho con escala mayor que 10.0 mm.

##### Medida

Se miden en metros (m). Es posible determinar el área de afectación por este deterioro en metros cuadrados (m²) multiplicando la longitud total de grietas por un ancho de referencia establecido en 0,6 m, esto para los fines del análisis del área total afectada.

Cuando en una misma grieta existan diferentes severidades, de ser posible se reportará la longitud correspondiente a cada severidad, de lo contrario se reportará la longitud total de la grieta con el mayor nivel de severidad presente.

Cuando existan varias grietas muy cercanas, se reportará el área total afectada en metros cuadrados (m²), de ser posible por severidad, de lo contrario, asignando a toda el área la mayor severidad encontrada.

Opciones de reparación

B AJA -	  No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3.0 mm.

MEDIA -	Sellado de grietas.

ALTA -	Sellado de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la losa

Grieta longitudinal de severidad media (M)                  Mapeo de Grieta Longitudinal

Mapeo de Grieta Longitudinal

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA LONGITUDINAL | ALTA | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 14.6 | 7.21 | 30.81 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2

Grieta longitudinal de severidad alta (A)                                Mapeo de Grieta Longitudinal

Mapeo de Grieta Longitudinal

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 08 | 9.4 | 10.5 | 12 | 9 | 5.5 | 54.4 | 26.86 | 18.56 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

Grieta transversal de severidad media (M)                    Mapeo de Grieta Transversal

Mapeo de Grieta Transversal

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA TRANSVERSAL | ALTA | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 4.2 | 30.7 | 15.16 | 24.33 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2

Grieta transversal de severidad alta (A)                        Mapeo de Grieta Transversal

Mapeo de Grieta Transversal

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAÑO DEL SELLO DE LA JUNTA | MEDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

Valores deducidos Daño del sello de Junta del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de una tabla.

Tabla 21. Valores deducidos del daño del sello de la junta

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

.- Daño del sello de la junta

Es cualquier condición que permite que el suelo o roca se acumule en las juntas, o que permite la infiltración de agua en forma importante. La acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda y puede resultar en fragmentación, levantamiento o descascaramiento de los bordes de la junta. Un material de relleno adecuado impide que lo anterior ocurra. Los tipos típicos del daño de junta son:

- Desprendimiento del sellante de la junta.

- Extrusión del sellante.

- Crecimiento de vegetación.

- Endurecimiento del material de relleno (oxidación).

- Pérdida de adherencia a los bordes de la losa.

- Falta o ausencia del sellante en la junta.

Niveles de Severidad

BAJA -    El sellante está en una condición buena en forma general en toda la sección. Se comporta bien, con solo daño menor.

MEDIA - Está en condición regular en toda la sección, con uno o más de los tipos de daño que ocurre en un grado moderado. El sellante requiere reemplazo en dos años.

ALTA - Está en condición generalmente buena en toda la sección, con uno o más de los daños mencionados arriba, los cuales ocurren en un grado severo. El sellante requiere reemplazo inmediato.

Medida

Se evalúa con base en la condición total del sellante en toda el área.

Opciones de reparación

BAJA -   No se hace nada.  MEDIA - Resellado de juntas.  ALTA -   Resellado de juntas.

Daño del sello de la junta de severidad media (M)          Mapeo de sello de junta

Mapeo de sello de junta

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.1 | 0.18 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 1 | 0.49 | 0.05 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 1202.5x 100=0.49

Valores deducidos de Descascaramiento en Esquina del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 22. Valores deducidos del descascaramiento de esquina

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.50-05-00.49-0                y=0.05

.- Descascaramiento de esquina.

Es la  rotura de la losa a 0.6 m de la esquina aproximadamente. Un descascaramiento de esquina difiere de la grieta de esquina en que el descascaramiento usualmente buza hacia abajo para interceptar la junta, mientras que la grieta se extiende verticalmente a través de la esquina de losa. Un descascaramiento menor que 127 mm medidos en ambos lados desde la grieta hasta la esquina no deberá registrarse.

Niveles de severidad

En el cuadro siguiente se listan los niveles de severidad para el descascaramiento de esquina. El descascaramiento de esquina con un área menor que 6452 mm² desde la grieta hasta la esquina en ambos lados no deberá contarse.

Tabla 18. Dimensiones de los lados del descascaramiento

PROFUNDIDAD DEL                  MEDIDAS DE LOS LADOS DEL DESCASCARAMIENTO

DESCASCARAMIENTO             27mm * 127mm a               MAYOR QUE 305 * 305mm

305mm *305m m

MENOR DE 25 mm                   BAJA                                 BAJA

25 mm   a   51 mm                     BAJA                                  MEDIA

MAYOR DE 51 mm                  MEDIA                                  ALTA

##### Medida

Se registra el área afectada para cada severidad en metros cuadrados (m²).

Opciones de reparación

BAJA -	No se hace nada.

MEDIA -	Parcheo parcial.

ALTA -	Parcheo parcial.

Descascaramiento de esquina de severidad baja (B)         Mapeo de descasacaramiento en esquina

Mapeo de descasacaramiento en esquina

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 9 | 9.7 | 8.1 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 46.6 | 23.01 | 31.44 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 46.6202.5x 100=23.01

Valores deducidos de Desconchamiento del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 23. Valores deducidos del desconchamiento

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=29.1+ 33-29.125-2023.01-20                y=31.44

.- Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.

El mapa de grietas o craquelado (crazing) se refiere a una red de grietas superficiales, finas o capilares, que se extienden únicamente en la parte superior de la superficie del concreto. Las grietas tienden a interceptarse en ángulos de 120 grados. Generalmente, este daño ocurre por exceso de manipulación en el terminado y puede producir el descamado, que es la rotura de la superficie de la losa a una profundidad aproximada de 6.0 mm a 13.0 mm. El descamado también puede ser causado por incorrecta construcción y por agregados de mala calidad.

Niveles de Severidad

BAJA -  El craquelado se presenta en la mayor parte del área de la losa; la superficie está en buena condición con solo un descamado menor presente.

MEDIA - La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa está afectada.

ALTA  - La losa esta descamada en más del 15% de su área.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la falla encontrada.

Opciones para Reparación

##### BAJA -     No se hace nada.

MEDIA -  No se hace nada. Reemplazo de la losa.

ALTA   -  Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. Sobre carpeta.

Desconchamiento de severidad alta (A)

Mapeo del Desconchamiento

| FALLA | SEVERIDA | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCHE GRANDE | MEDIA | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 22.22 | 14.01 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 45202.5x 100=22.22

Valores deducidos de parche grande del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 24. Valores deducidos de Parche Grande

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=11.70+ 16.90-11.7025-2022.22-20                y=14.01

.-  Parche grande

Un  parche  es  un  área donde  el  pavimento original	 ha sido removido y reemplazado por material nuevo. Una excavación  de servicios  públicos es un parche que ha reemplazado el pavimento original para permitir la instalación o mantenimiento de instalaciones subterráneas. Los niveles de severidad de una excavación de servicios son los mismos que para el parche regular.

Niveles de severidad

BAJA -  El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIA - El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente descascarado en sus bordes. El material del parche puede ser retirado con esfuerzo considerable.

ALTA -  El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo.

##### Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIA - Sellado de grietas. Reemplazo del parche.

ALTA -    Reemplazo del parche.

Parche grande de severidad media (M)                               Mapeo de Parche Grande

Mapeo de Parche Grande

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 4.9 | 2.42 | 0.43 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 4.9202.5x 100=2.42

Valores deducidos de parche pequeño del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 25. Valores deducidos de Parche Pequeño

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.90-05-02.42-0                y=0.43

.- Parche pequeño

Es un área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado por un material de relleno.

Niveles de Severidad

BAJA -     El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIO  -	El  parche está	moderadamente	deteriorado. El  material	del	parche puede ser retirado con considerable esfuerzo.

ALTO   -      El parche está muy deteriorado. La extensión del daño exige reemplazo

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIO -  No se hace nada. Reemplazo del parche.

ALTO -    Reemplazo del parche.

Parche pequeño de severidad media (M)

Mapeo de Parche Pequeño

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LA FALLA |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1.55 | 0.76 | 0.12 |

Se estudiaron 10 paños de 4.5 metros x 4.5 metros = 202.5 M2.

La densidad se obtiene de dividir el total de las medidas de la falla entre el área de la unidad muestral por cien = 1.55202.5x 100=0.76

Valores deducidos del Pulimiento de Agregado del manual del PCI:

Estos valores están dentro del manual del PCI las cuales son de apoyo para encontrar los nuevos valores deducidos según su severidad haciendo efecto de la interpolación

:y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)

Tabla 26. Valores deducidos del pulimiento de agregados.

y=y0+ y1-yox1-x0(x-x0)                y=0+ 0.80-05-00.76-0                y=0.12

.- Pulimento de agregados

Este daño se causa por aplicaciones repetidas de cargas del tránsito. Cuando los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto, se reduce considerablemente la adherencia con las llantas. Cuando la porción del agregado que se extiende sobre la superficie es pequeña, la textura del pavimento no contribuye significativamente a reducir la velocidad del vehículo. El pulimento de agregados que se extiende sobre el concreto es despreciable y suave al tacto. Este tipo de daño se reporta cuando el resultado de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o ha disminuido significativamente respecto a evaluaciones previas.

Niveles de Severidad

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de  la  condición  y  calificarlo como un defecto.

Medida

Se  mide  en  metros  cuadrados  (m²)  y  no  tiene  ningún  grado  de  severidad asociado.

Opciones de reparación

BAJA, MEDIA y ALTA: Ranurado de la superficie. Sobre carpeta

Pulimento de agregado

Mapeo de Pulimiento de Agregado

Como se aprecia en la tabla 4 se obtuvieron 7 valores deducidos los cuales son mayores que 2: 31.44, 30.81, 24.33, 19.95, 18.56, 14.01 y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 74.72, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 25.28 que corresponde a un pavimento MALO.

Tabla 4. Cálculo del índice de condición del pavimento de la UNIDAD N° 03

| Numero de deducidos > 2(q) : 7 Valor deducido mas alto ( HDVi) : 31.44 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | q | CDV |
| 1 | 31.44 | 30.81 | 24.33 | 19.95 | 18.56 | 14.01 | 4 | 1.60 | 1.28 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 146.58 | 7 | 72.06 |
| 2 | 31.44 | 30.81 | 24.33 | 19.95 | 18.56 | 14.01 | 2 | 1.60 | 1.28 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 144.58 | 6 | 74.72 |
| 3 | 31.44 | 30.81 | 24.33 | 19.95 | 18.56 | 2 | 2 | 1.60 | 1.28 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 132.57 | 5 | 71.99 |
| 4 | 31.44 | 30.81 | 24.33 | 19.95 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 1.28 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 116.01 | 4 | 67.04 |
| 5 | 31.44 | 30.81 | 24.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 1.28 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 100.06 | 3 | 64.03 |
| 6 | 31.44 | 30.81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 1.28 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 77.73 | 2 | 59.17 |
| 7 | 31.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 1.28 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 48.92 | 1 | 48.92 |
| Max CDV = 74.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 74.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 25.28……………..MALO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido (CDV) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 138.56 se intersecta perpendicular en la curva n° 07 obteniéndose el valor de 72.06.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 74.72.

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 25.28

La unidad de muestra U3 tiene 202.5 m² y pertenece a la cuadra 12 del pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta.

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la UNIDAD N°03 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos daño del sello de la junta, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 5 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 03, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la fig.  4.

Tabla 5. Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la unidad n° 03

FALLAS	DENSIDADES  DENSIDAD (%)

  - Grietas de esquina	2	1.54

3.  Grietas  longitudinales	36.74	28.33

5. Grietas transversales	42.02	32.4

11. Descascaramiento de esquina	0.49	0.38

12. Desconchamiento	23.01	17.74

- Parche grande	22.22	17.14

- Parche pequeño	2.42	1.86

- Pulimento de agregado	0.76	0.58

SUMA TOTAL EN  %              129.66	 100.00

EJEMPLO EN GRIETA EN ESQUINA

1.11+ 0.89 = 2                                    TOTAL DE FALLAS = 129.66

DENSIDAD TOTAL GRIETA EN ESQUINA = 2 X 100 / 129.66 = 1.54%

Las fallas más severas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la unidad n° 03 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas longitudinales y grietas transversales; de alta severidad encontramos desconchamiento y de mediana severidad encontramos parche grande. En la tabla 6 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 03, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 5.

Figura 6. Índice de condición del pavimento de la unidad N° 03

PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE MARISCAL URETA CUADRA 13

La calle Mariscal Ureta cuadra 13 presenta un pavimento rígido dividido en 38 paños de 4.50 mts x 4.50 mts, a la vez divididos en 4 unidades muestrales de la siguiente manera.

| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 |

UNIDAD N° 04                 UNIDAD N° 05                         UNIDAD N° 06                         UNIDAD7

UNIDAD N° 04 = 10 PAÑOS

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 04

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 04 = 10 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 10 X (4.50 X 4.50) METROS = 202.5 M2

Tabla 7. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 04

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 13...   Unidad de muestra:  ... U4... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....202.5 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de La j unta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina 15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media(M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LAS FALLAS |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.2 | 0,5 | 0.4 | 0.3 | 0.53 | 0.41 | 2.34 | 1.15 | 1.65 |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | --- | ---- | 1.33 | 0.65 | 1.57 |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 14 | 11 | 13.5 | 8 | 12 | 11.7 | 70.2 | 34.66 | 22.25 |
| GRIETA LONGITUDINAL | ALTA | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 13.7 | 6.76 | 12.97 |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 13 | 15 | 11.5 | 16 | 14.6 | 15.4 | 85.5 | 42.2 | 25.05 |
| GRIETA TRANSVERSAL | ALTA | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.15 | 2.9 | 18.65 | 9.2 | 17.66 |
| DAÑO DEL SELLO DE JUNTA | MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.59 | 0.06 |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 7 | 42.2 | 20.83 | 29.74 |
| PARCHE GRANDE | MEDIA | 45 |  |  |  |  |  | 45 | 22.22 | 14.01 |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.75 |  | 4.35 | 2.14 | 0.38 |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 3.3 | 3.5 | 3.8 |  |  |  | 10.6 | 5.23 | 0.82 |

V. D de grietas diagonales longitudinales y transversales.                                     V. D de descascaramiento en esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

V. D de  Desconchamiento                                                                                      V. D del Parche Grande

V. D del Parche Pequeño                                                                                       V. D del pulimiento de agregado

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

V. D de Daño de Sello de Junta

V. D de Grieta en Esquina

Como se aprecia en la tabla 8 se obtuvieron 7 valores deducidos: 29.74, 25.05, 22.25, 17.66, 14.01, 12.97 y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 66.23, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 33.77 que corresponde a un pavimento MALO.

Tabla 8. Cálculo del índice de condición del pavimento de la unidad N° 04

| Numero de deducidos > 2(q) : 7 Valor deducido más alto ( HDVi) : 29.74 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | q | CDV |
| 1 | 29.74 | 25.05 | 22.25 | 17.66 | 14.01 | 12.97 | 4 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0.38 | 0.06 | 130.16 | 7 | 63.98 |
| 2 | 29.74 | 25.05 | 22.25 | 17.66 | 14.01 | 12.97 | 2 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0.38 | 0.06 | 128.16 | 6 | 66.23 |
| 3 | 29.74 | 25.05 | 22.25 | 17.66 | 14.01 | 2 | 2 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0.38 | 0.06 | 117.19 | 5 | 63.64 |
| 4 | 29.74 | 25.05 | 22.25 | 17.66 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0.38 | 0.06 | 105.18 | 4 | 60.78 |
| 5 | 29.74 | 25.05 | 22.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0.38 | 0.06 | 89.52 | 3 | 57.28 |
| 6 | 29.74 | 25.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0.38 | 0.06 | 69.27 | 2 | 52.73 |
| 7 | 29.74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0.38 | 0.06 | 46.22 | 1 | 46.22 |
| Max CDV = 66.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 66.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 33.77……………..MALO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 130.16 se intersecta perpendicular en la curva n° 07 obteniéndose el valor de 63.98.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 66.23

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 33.77

La unidad de muestra U4 tiene 202.5 m² y pertenece al pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadra 13

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la  Unidad 04 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos diseño del sello de juntas, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 9 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 02 así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 7.

Tabla 9. Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la unidad n° 02

FALLAS	DENSIDADES  DENSIDAD (%)

- Grietas de esquina	1.8	1.23

3.  Grietas  longitudinales	41.42	28.44

5. Grietas transversales	51.4	35.29

11. Descascaramiento de esquina	0.59	0.41

12. Desconchamiento	20.83	14.3

- Parche grande	22.22	15.26

- Parche pequeño	2.14	1.47

- Pulimento de agregado	5.23	3.59

SUMA TOTAL EN  %                       145.63             100.00

EJEMPLO EN GRIETA EN ESQUINA

1.15+ 0.65 = 1.8                                   TOTAL DE FALLAS = 145.63

DENSIDAD TOTAL GRIETA EN ESQUINA = 1.8 X 100 / 145.63 = 1.23 %

Las fallas más severas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la unidad N° 04 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas longitudinales y grietas transversales; de alta severidad encontramos desconchamiento y de mediana severidad encontramos parche grande. En la tabla 10 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 04, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 9.

Figura 9. lndice de condición del pavimento de la unidad n° 04

UNIDAD N° 05 = 09 PAÑOS

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 05

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 05 = 09 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 09 X (4.50 X 4.50) METROS = 182.25 M2

Tabla 7. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 05

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 13...   Unidad de muestra:  ... U5... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....182.25 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de La j unta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina 15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media(M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LAS FALLAS |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.15 | 0,25 | 0.3 | 0.2 | 0.28 | 0.12 | 1.3 | 0.71 | 1.02 |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | ---- | 1.5 | 0.82 | 1.98 |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 12 | 10 | 11.75 | 9.2 | 10.4 | 10.9 | 64.25 | 35.25 | 22.49 |
| GRIETA LONGITUDINAL | ALTA | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 11.6 | 6.36 | 12.21 |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 15 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10.5 | 67.5 | 37.03 | 23.17 |
| GRIETA TRANSVERSAL | ALTA | 3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2 | 1.8 | 14.9 | 8.17 | 15.68 |
| DAÑO DEL SELLO DE JUNTA | MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.59 | 0.06 |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 6.5 | 7 | 6.2 | 7.5 | 5.7 | 5.4 | 38.3 | 21.01 | 29.88 |
| PARCHE GRANDE | MEDIA | 40.5 |  |  |  |  |  | 40.5 | 22.22 | 14.01 |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | - |  | 5 | 2.74 | 0.49 |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 2.8 | 3.1 | 4.2 |  |  |  | 10.1 | 5.54 | 0.85 |

V. D de grietas diagonales longitudinales y transversales.                                     V. D de descascaramiento en esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

V. D de  Desconchamiento                                                                                      V. D del Parche Grande

V. D del Parche Pequeño                                                                                       V. D del pulimiento de agregado

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

V. D de Daño de Sello de Junta

V. D de Grieta en Esquina

Como se aprecia en la tabla 8 se obtuvieron 7 valores deducidos: 29.88, 23.17, 22.49, 15.48, 14.01, 12.21 y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 63.89, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 36.11 que corresponde a un pavimento MALO.

Tabla 8. Cálculo del índice de condición del pavimento de la unidad N° 05

| Numero de deducidos > 2(q) : 7 Valor deducido más alto ( HDVi) : 29.88 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | q | CDV |
| 1 | 29.88 | 23.17 | 22.49 | 15.48 | 14.01 | 12.21 | 4 | 1.98 | 1.02 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 125.64 | 7 | 61.75 |
| 2 | 29.88 | 23.17 | 22.49 | 15.48 | 14.01 | 12.21 | 2 | 1.98 | 1.02 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 123.64 | 6 | 63.89 |
| 3 | 29.88 | 23.17 | 22.49 | 15.48 | 14.01 | 2 | 2 | 1.98 | 1.02 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 113.34 | 5 | 61.54 |
| 4 | 29.88 | 23.17 | 22.49 | 15.48 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.02 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 101.42 | 4 | 58.60 |
| 5 | 29.88 | 23.17 | 22.49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.02 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 87.94 | 3 | 56.26 |
| 6 | 29.88 | 23.17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.02 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 67.45 | 2 | 51.34 |
| 7 | 29.88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.02 | 0.85 | 0.49 | 0.06 | 46.28 | 1 | 46.28 |
| Max CDV = 63.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 63.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 36.11……………..MALO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 125.64 se intersecta perpendicular en la curva n° 07 obteniéndose el valor de 61.75.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 63.89

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 36.11

La unidad de muestra U5 tiene 182.25 m² y pertenece al pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadra 13

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la  Unidad 05 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos diseño del sello de juntas, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 9 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 05 así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 7.

Figura 9. lndice de condición del pavimento de la unidad n° 05

UNIDAD N° 06 = 10 PAÑOS

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 06

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 06 = 10 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 10 X (4.50 X 4.50) METROS = 202.5 M2

Tabla 7. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 06

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 13...   Unidad de muestra:  ... U6... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....202.5 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de La j unta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina 15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media(M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LAS FALLAS |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.15 | 0,5 | 0.4 | 0.3 | 0.53 | 0.41 | 2.25 | 1.11 | 1.59 |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | --- | ---- | 1.21 | 0.59 | 1.42 |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 13.6 | 11 | 13.5 | 8 | 12 | 11.7 | 72.3 | 35.7 | 22.66 |
| GRIETA LONGITUDINAL | ALTA | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 12.3 | 6.07 | 11.65 |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 12.9 | 15 | 11.5 | 16 | 14.6 | 15.4 | 82.1 | 40.54 | 24.48 |
| GRIETA TRANSVERSAL | ALTA | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.15 | 2.9 | 16.28 | 8.03 | 15.41 |
| DAÑO DEL SELLO DE JUNTA | MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.59 | 0.06 |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 7 | 42.2 | 20.83 | 29.75 |
| PARCHE GRANDE | MEDIA | 45 |  |  |  |  |  | 45 | 22.22 | 14.01 |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.75 |  | 4.35 | 2.14 | 0.39 |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 3.1 | 3.5 | 3.8 |  |  |  | 10.6 | 5.23 | 0.82 |

V. D de grietas diagonales longitudinales y transversales.                                     V. D de descascaramiento en esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

V. D de  Desconchamiento                                                                                      V. D del Parche Grande

V. D del Parche Pequeño                                                                                       V. D del pulimiento de agregado

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

V. D de Daño de Sello de Junta

V. D de Grieta en Esquina

Como se aprecia en la tabla 8 se obtuvieron 7 valores deducidos: 29.75, 24.48, 22.66, 15.41, 14.01, 11.65 y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 64.20, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 35.8 que corresponde a un pavimento MALO.

Tabla 8. Cálculo del índice de condición del pavimento de la unidad N° 06

| Numero de deducidos > 2(q) : 7 Valor deducido más alto ( HDVi) : 29.75 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | q | CDV |
| 1 | 29.75 | 24.48 | 22.66 | 15.41 | 14.01 | 11.65 | 4 | 1.59 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 0.06 | 126.24 | 7 | 62.04 |
| 2 | 29.75 | 24.48 | 22.66 | 15.41 | 14.01 | 11.65 | 2 | 1.59 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 0.06 | 124.24 | 6 | 64.20 |
| 3 | 29.75 | 24.48 | 22.66 | 15.41 | 14.01 | 2 | 2 | 1.59 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 0.06 | 114.59 | 5 | 62.21 |
| 4 | 29.75 | 24.48 | 22.66 | 15.41 | 2 | 2 | 2 | 1.59 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 0.06 | 102.58 | 4 | 59.27 |
| 5 | 29.75 | 24.48 | 22.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.59 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 0.06 | 89.17 | 3 | 57.04 |
| 6 | 29.75 | 24.48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.59 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 0.06 | 68.51 | 2 | 52.14 |
| 7 | 29.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.59 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 0.06 | 46.03 | 1 | 46.03 |
| Max CDV = 64.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 64.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 35.8……………..MALO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 126.24 se intersecta perpendicular en la curva n° 07 obteniéndose el valor de 62.04.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 64.20

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 35.8

La unidad de muestra U6 tiene 202.5 m² y pertenece al pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadra 13

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la  Unidad 06 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos diseño del sello de juntas, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 9 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 06 así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 7.

Figura 9. lndice de condición del pavimento de la unidad n° 06

UNIDAD N° 07= 09 PAÑOS

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 07

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 07 = 09 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 09 X (4.50 X 4.50) METROS = 182.25 M2

Tabla 7. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 07

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 13...   Unidad de muestra:  ... U7... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....182.25 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de La j unta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina 15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media(M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LAS FALLAS |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.12 | 0,25 | 0.3 | 0.2 | 0.28 | 0.12 | 1.6 | 0.87 | 1.25 |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | ---- | 1.4 | 0.76 | 1.83 |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 9.8 | 10 | 11.75 | 9.2 | 10.4 | 10.9 | 56.7 | 31.1 | 20.68 |
| GRIETA LONGITUDINAL | ALTA | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 11.8 | 6.47 | 12.42 |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 14 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10.5 | 59.6 | 32.7 | 21.38 |
| GRIETA TRANSVERSAL | ALTA | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2 | 1.8 | 13.1 | 7.18 | 13.78 |
| DAÑO DEL SELLO DE JUNTA | MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.76 | 0.07 |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 6.5 | 7 | 6.2 | 7.5 | 5.7 | 5.4 | 33.3 | 18.27 | 27.4 |
| PARCHE GRANDE | MEDIA | 40.5 |  |  |  |  |  | 40.5 | 22.22 | 14.01 |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | - |  | 4.9 | 2.68 | 0.48 |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 2.2 | 3.1 | 4.2 |  |  |  | 9.9 | 5.43 | 0.84 |

V. D de grietas diagonales longitudinales y transversales.                                     V. D de descascaramiento en esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

V. D de  Desconchamiento                                                                                      V. D del Parche Grande

V. D del Parche Pequeño                                                                                       V. D del pulimiento de agregado

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

V. D de Daño de Sello de Junta

V. D de Grieta en Esquina

Como se aprecia en la tabla 8 se obtuvieron 7 valores deducidos: 27.4, 21.38, 20.68, 14.01, 13.78, 12.42 y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 60.01, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 39.99 que corresponde a un pavimento MALO.

Tabla 8. Cálculo del índice de condición del pavimento de la unidad N° 07

| Numero de deducidos > 2(q) : 7 Valor deducido más alto ( HDVi) : 27.4 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 7.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | q | CDV |
| 1 | 27.4 | 21.38 | 20.68 | 14.01 | 13.78 | 12.42 | 4 | 1.83 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.07 | 118.14 | 7 | 58.06 |
| 2 | 27.4 | 21.38 | 20.68 | 14.01 | 13.78 | 12.42 | 2 | 1.83 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.07 | 116.14 | 6 | 60.01 |
| 3 | 27.4 | 21.38 | 20.68 | 14.01 | 13.78 | 2 | 2 | 1.83 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.07 | 105.72 | 5 | 57.40 |
| 4 | 27.4 | 21.38 | 20.68 | 14.01 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.07 | 93.97 | 4 | 54.29 |
| 5 | 27.4 | 21.38 | 20.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.07 | 81.96 | 3 | 52.43 |
| 6 | 27.4 | 21.38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.07 | 63.28 | 2 | 48.16 |
| 7 | 27.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.07 | 43.9 | 1 | 43.9 |
| Max CDV = 60.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 60.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 39.99……………..MALO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 118.14 se intersecta perpendicular en la curva n° 07 obteniéndose el valor de 58.06.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 60.01

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 39.99

La unidad de muestra U7 tiene 182.25 m² y pertenece al pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadra 13

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la  Unidad 07 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos diseño del sello de juntas, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 9 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 07 así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 7.

Figura 9. lndice de condición del pavimento de la unidad n° 07

PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE MARISCAL URETA CUADRA 14

La calle Mariscal Ureta cuadra 14 se dividió en 30 PAÑOS y a la vez en 3 Unidades muestrales.

| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

UNIDAD 08                                      UNIDAD 09                              UNIDAD 10

UNIDAD N° 08

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 08

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 08 = 10 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 10 X (4.50 X 4.50) METROS = 202.5 M2

Tabla 7. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 08

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 14...   Unidad de muestra:  ... U8... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....202.5 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de La j unta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina 15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media(M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LAS FALLAS |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 |  | 2.25 | 1.11 | 1.59 |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.42 | --- | ---- | 1.47 | 0.72 | 1.74 |
| GRIETA DIAGONAL | MEDIA | 8 | 7 | 9.2 | 7.4 | 10.2 | 12.5 | 54.3 | 26.81 | 18.54 |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 |  | 49 | 24.19 | 17.08 |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 13 | 15 | 11.5 | 16 | 14.6 |  | 55.5 | 27.4 | 18.84 |
| DAÑO DEL SELLO DE JUNTA | MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.14 |  | 0.77 | 0.38 | 0.04 |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 6.1 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.2 |  | 22.3 | 11.01 | 18.69 |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.75 |  | 4.35 | 2.14 | 0.38 |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1 |  |  | 6.6 | 3.25 | 0.52 |

V. D de grietas diagonales longitudinales y transversales.                                     V. D de descascaramiento en esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

V. D de  Desconchamiento                                                                                      V. D del Parche Grande

V. D del Parche Pequeño                                                                                       V. D del pulimiento de agregado

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

V. D de Daño de Sello de Junta

V. D de Grieta en Esquina

Como se aprecia en la tabla 8 se obtuvieron 5 valores deducidos: 18.84, 18.69, 18.54, 17.08, y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 46.62, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 53.58 que corresponde a un pavimento REGULAR

Tabla 8. Cálculo del índice de condición del pavimento de la unidad N° 08

| Numero de deducidos > 2(q) : 5 Valor deducido más alto ( HDVi) : 18.84 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | q | CDV |
| 1 | 18.84 | 18.69 | 18.54 | 17.08 | 4 | 1.74 | 1.59 | 0.52 | 0.38 | 0.04 |  | 81.42 | 5 | 45.07 |
| 2 | 18.84 | 18.69 | 18.54 | 17.08 | 2 | 1.74 | 1.59 | 0.52 | 0.38 | 0.04 |  | 79.42 | 4 | 46.62 |
| 3 | 18.84 | 18.69 | 18.54 | 2 | 2 | 1.74 | 1.59 | 0.52 | 0.38 | 0.04 |  | 64.34 | 3 | 41.31 |
| 4 | 18.84 | 18.69 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | 1.59 | 0.52 | 0.38 | 0.04 |  | 47.8 | 2 | 37.79 |
| 5 | 18.84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | 1.59 | 0.52 | 0.38 | 0.04 |  | 31.11 | 1 | 31.11 |
| Max CDV = 46.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 46.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 53.58……………..REGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 81.42 se intersecta perpendicular en la curva n° 05 obteniéndose el valor de 45.07.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 46.62

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 53.58

La unidad de muestra U8 tiene 202.5 m² y pertenece al pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadra 14

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la  Unidad 08 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos diseño del sello de juntas, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 9 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 08 así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 7.

Tabla 9. Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la unidad n° 08

FALLAS	DENSIDADES  DENSIDAD (%)

- Grietas de esquina	1.83	1.88

3.  Grietas  longitudinales	24.19	24.93

5. Grietas transversales	27.4	28.24

11. Descascaramiento de esquina	0.38	0.39

12. Desconchamiento	11.01	11.34

- Parche pequeño	2.14	2.21

- Grieta diagonales	26.81	27.64

- Pulimento de agregado	3.25	3.35

SUMA TOTAL EN  %                       97.01             100.00

EJEMPLO EN GRIETA EN ESQUINA

1.11+ 0.72 = 1.83                                   TOTAL DE FALLAS = 97.01

DENSIDAD TOTAL GRIETA EN ESQUINA = 1.83 X 100 / 97.01 = 1.88 %

Las fallas más severas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la unidad N° 08 fueron; de mediana severidad las grietas longitudinales y grietas transversales; de alta severidad encontramos desconchamiento y de mediana severidad encontramos parche pequeño. En la tabla 10 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 08, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 9.

Figura 9. lndice de condición del pavimento de la unidad n° 08

UNIDAD N° 09

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 09

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 09 = 10 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 10 X (4.50 X 4.50) METROS = 202.5 M2

Tabla 7. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 09

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 14...   Unidad de muestra:  ... U9... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....202.5 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de La j unta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina 15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media(M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LAS FALLAS |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.42 | 0.65 | 0.4 | 0.35 | 0.5 |  | 2.25 | 1.14 | 1.64 |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.27 | 0.4 | 0.38 | 0.48 | --- | ---- | 1.55 | 0.76 | 1.83 |
| GRIETA DIAGONAL | MEDIA | 9 | 8 | 7.1 | 7.4 | 11 | 8.6 | 51.1 | 25.23 | 17.71 |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 9.4 | 10.1 | 10.5 | 6.5 | 13 |  | 49.5 | 24.44 | 17.24 |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 10 | 12.4 | 9.8 | 10.9 | 11.8 |  | 54.9 | 26.91 | 18.59 |
| DAÑO DEL SELLO DE JUNTA | MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.25 |  | 0.77 | 0.38 | 0.03 |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 5.9 | 4.7 | 3.4 | 4.8 | 3.9 |  | 22.7 | 11.21 | 18.96 |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 1.4 | 1.2 |  | 0.8 | 1.3 |  | 4.7 | 2.32 | 0.42 |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 0.95 | 1.1 | 3 | 1.2 |  |  | 6.25 | 3.08 | 0.49 |

V. D de grietas diagonales longitudinales y transversales.                                     V. D de descascaramiento en esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

V. D de  Desconchamiento                                                                                      V. D del Parche Grande

V. D del Parche Pequeño                                                                                       V. D del pulimiento de agregado

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

V. D de Daño de Sello de Junta

V. D de Grieta en Esquina

Como se aprecia en la tabla 8 se obtuvieron 5 valores deducidos: 18.96, 18.59, 17.71, 17.24,  y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 46.32, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 53.68 que corresponde a un pavimento REGULAR

Tabla 8. Cálculo del índice de condición del pavimento de la unidad N° 09

| Numero de deducidos > 2(q) : 5 Valor deducido más alto ( HDVi) : 18.84 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | q | CDV |
| 1 | 18.96 | 18.59 | 17.71 | 17.24 | 4 | 1.83 | 1.64 | 0.49 | 0.42 | 0.03 |  | 80.91 | 5 | 44.78 |
| 2 | 18.96 | 18.59 | 17.71 | 17.24 | 2 | 1.83 | 1.64 | 0.49 | 0.42 | 0.03 |  | 78.91 | 4 | 46.32 |
| 3 | 18.96 | 18.59 | 17.71 | 2 | 2 | 1.83 | 1.64 | 0.49 | 0.42 | 0.03 |  | 63.67 | 3 | 40.87 |
| 4 | 18.96 | 18.59 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.64 | 0.49 | 0.42 | 0.03 |  | 47.96 | 2 | 37.91 |
| 5 | 18.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.64 | 0.49 | 0.42 | 0.03 |  | 31.37 | 1 | 31.11 |
| Max CDV = 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 53.68……………..REGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 80.91 se intersecta perpendicular en la curva n° 05 obteniéndose el valor de 44.78.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 46.32

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 53.68

La unidad de muestra U9 tiene 202.5 m² y pertenece al pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadra 14

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la  Unidad 08 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos diseño del sello de juntas, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 9 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 08 así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 7.

Tabla 9. Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la unidad n° 09

FALLAS	DENSIDADES  DENSIDAD (%)

- Grietas de esquina	1.83	1.88

3.  Grietas  longitudinales	24.19	24.93

5. Grietas transversales	27.4	28.24

11. Descascaramiento de esquina	0.38	0.39

12. Desconchamiento	11.01	11.34

- Parche pequeño	2.14	2.21

- Grieta diagonales	26.81	27.64

- Pulimento de agregado	3.25	3.35

SUMA TOTAL EN  %                       97.01             100.00

EJEMPLO EN GRIETA EN ESQUINA

1.11+ 0.72 = 1.83                                   TOTAL DE FALLAS = 97.01

DENSIDAD TOTAL GRIETA EN ESQUINA = 1.83 X 100 / 97.01 = 1.88 %

Las fallas más severas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la unidad N° 09 fueron; de mediana severidad las grietas longitudinales y grietas transversales; de alta severidad encontramos desconchamiento y de mediana severidad encontramos parche pequeño. En la tabla 10 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 09, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 9.

Figura 9. lndice de condición del pavimento de la unidad n° 09

UNIDAD N° 10

HOJA DE REGISTRO DE TODAS LAS FALLAS EXISTENTES EN LA UNIDAD N° 10

PAVIMENTO DE UNIDAD N° 10 = 10 PAÑOS DE 4.50 METROS DE LONGITUD

AREA = 10 X (4.50 X 4.50) METROS = 202.5 M2

Tabla 7. Hoja de registro en vías de pavimento rígido de la unidad N° 10

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN  EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via:  .........................Calle  Mariscal Ureta.......  Sección:  ...Cuadra 14...   Unidad de muestra:  ... U10... 	 Ejecutor:  ....Bach. Mondragón Guerrero Jhon Anderzon...      Fecha:  ..05/08/2017..	Área: ....202.5 m2...

- Grietas de esquina         5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

- Grietas   diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de La j unta	14. Parche pequeño

- Grietas longitudinales   7. Hundimiento	11. Descascaramiento de esquina 15. Pulimento de agregado

- Grietas de restricción    8. Baches	12. Desconchamiento	16. Perdida de agregado

Severidad:     Baja (B)         Media(M)         Alta(A)

| FALLA | SEVERIDAD | CANTIDAD Y MEDIDAS DE LAS FALLAS |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRIETA EN ESQUINA | MEDIA | 0.28 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.6 |  | 2.18 | 1.01 | 1.45 |
| GRIETA EN ESQUINA | ALTA | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.32 | --- | ---- | 1.43 | 0.76 | 1.84 |
| GRIETA DIAGONAL | MEDIA | 7.1 | 7.4 | 11 | 8.6 | 6.9 | 8.9 | 49.9 | 24.28 | 17.13 |
| GRIETA LONGITUDINAL | MEDIA | 6.5 | 13 | 8.8 | 9.3 | 11 |  | 48.6 | 24.44 | 17.24 |
| GRIETA TRANSVERSAL | MEDIA | 9.6 | 11.1 | 9 | 9.6 | 10.9 |  | 50.2 | 24.79 | 17.47 |
| DAÑO DEL SELLO DE JUNTA | MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| DESCASCARAMIENTO EN ESQUINA | BAJA | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.13 | 0.2 |  | 0.83 | 0.41 | 0.04 |
| DESCONCHAMIENTO | ALTA | 3.4 | 4.8 | 3.9 | 5.8 | 4.3 |  | 22.2 | 10.96 | 18.62 |
| PARCHE PEQUEÑO | MEDIA | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1 |  |  | 4.6 | 2.27 | 0.41 |
| PULIMIENTO DE AGREGADO | NO EXISTE SEVERIDAD | 3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |  |  | 6.5 | 3.21 | 0.51 |

V. D de grietas diagonales longitudinales y transversales.                                     V. D de descascaramiento en esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA | MEDIA | ALTA |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

V. D de  Desconchamiento                                                                                      V. D del Parche Grande

V. D del Parche Pequeño                                                                                       V. D del pulimiento de agregado

| DENSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJAO | MEDIO | ALTO |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

V. D de Daño de Sello de Junta

V. D de Grieta en Esquina

Como se aprecia en la tabla 8 se obtuvieron 5 valores deducidos: 18.62, 17.47, 17.24, 17.13,  y 4. Siguiendo el procedimiento del PCI, se obtiene como máximo valor deducido corregido 46.32, dando como resultado el índice de condición de pavimento (PCI) de 53.68 que corresponde a un pavimento REGULAR

Tabla 8. Cálculo del índice de condición del pavimento de la unidad N° 10

| Numero de deducidos > 2(q) : 5 Valor deducido más alto ( HDVi) : 18.84 mi = 1 + 9/98 (100- HDVi) Numero admisible de deducidos (mi) : 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | VALORES DEDUCIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | q | CDV |
| 1 | 18.62 | 17.47 | 17.24 | 17.13 | 4 | 1.84 | 1.45 | 0.51 | 0.41 | 0.04 |  | 78.71 | 5 | 43.57 |
| 2 | 18.62 | 17.47 | 17.24 | 17.13 | 2 | 1.84 | 1.45 | 0.51 | 0.41 | 0.04 |  | 76.71 | 4 | 45.03 |
| 3 | 18.62 | 17.47 | 17.24 | 2 | 2 | 1.84 | 1.45 | 0.51 | 0.41 | 0.04 |  | 61.58 | 3 | 39.54 |
| 4 | 18.62 | 17.47 | 2 | 2 | 2 | 1.84 | 1.45 | 0.51 | 0.41 | 0.04 |  | 46.34 | 2 | 36.64 |
| 5 | 18.62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.84 | 1.45 | 0.51 | 0.41 | 0.04 |  | 30.87 | 1 | 30.87 |
| Max CDV = 43.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – Max CDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 100 – 43.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCI = 56.97……………..REGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para calcular el valor corregido ( CDV ) se intersecta en el ábaco del manual del PCI el cual resulta de la siguiente manera:

Ejemplo: Tenemos el Total de 78.71 se intersecta perpendicular en la curva n° 05 obteniéndose el valor de 43.57.

Luego se realiza el mismo procedimiento para todos los valores deducidos y se toma el mayor valor corregido el cual es 43.03

Para encontrar el PCI solo se aplica la siguiente formula PCI= 100- Max. CDV …..PCI= 56.97

La unidad de muestra U10 tiene 202.5 m² y pertenece al pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadra 14

Las fallas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la  Unidad 10 fueron; de mediana y de alta severidad las grietas de esquina, grietas longitudinales, grietas transversales; de mediana severidad encontramos diseño del sello de juntas, parcheo grande, parcheo pequeño; de alta severidad encontramos desconchamiento; además se registraron descascaramiento de esquina de baja severidad y pulimento de agregado. En la tabla 9 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 10 así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 7.

Tabla 9. Cálculo de densidades de cada una de las fallas en la unidad n° 10

FALLAS	DENSIDADES  DENSIDAD (%)

- Grietas de esquina	1.77	1.92

3.  Grietas  longitudinales	24.44	26.53

5. Grietas transversales	27.79	26.91

11. Descascaramiento de esquina	0.41	0.45

12. Desconchamiento	10.96	11.90

- Parche pequeño	2.27	2.46

- Grieta diagonales	24.28	26.35

- Pulimento de agregado	3.21	3.48

SUMA TOTAL EN  %                       92.13             100.00

EJEMPLO EN GRIETA EN ESQUINA

1.01+ 0.76 = 1.77                                   TOTAL DE FALLAS = 92.13

DENSIDAD TOTAL GRIETA EN ESQUINA = 1.83 X 100 / 97.01 = 1.92 %

Las fallas más severas encontradas en la evaluación del pavimento rígido de la unidad N° 10 fueron; de mediana severidad las grietas longitudinales y grietas transversales; de alta severidad encontramos desconchamiento y de mediana severidad encontramos parche pequeño. En la tabla 10 se calcularon las porcentajes de las densidades para cada una de las fallas encontradas en la unidad n° 10, así como su respectiva grafica para un mayor entendimiento mostrada en la figura 9.

Figura 9. lndice de condición del pavimento de la unidad n° 10

En la figura 12 que se presenta a continuación tenemos el resumen de los índices de condición de pavimentos de las 10 unidades evaluadas de los cuales nos resulta un pavimento de estado regular, con un PCI ponderado igual a 38.58 %.

Figura 12. Índice de condición del pavimento de las 10 UNIDADES

Las fallas más influyentes en el deterioro del pavimento rígido de la unidad n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 son las grietas longitudinales y transversales con una severidad media y alta, ya que aparte de ser una falla estructural (que afectan considerablemente al paquete estructural), se presenta en toda la superficie analizada. Seguida de esta falla está el parcheo grande y desconchamiento con una severidad alta. Asimismo se encontraron fallas que menos afectan al pavimento rígido como son el parcheo pequeño, diseño del sello de juntas, grietas de esquina, pulimento de agregado y descascaramiento de esquina, que también contribuyen al daño del pavimento rígido.

Las fallas más influyentes en el deterioro del pavimento rígido de la unidad n° 08, 09 y 10 son las grietas diagonales, transversales y longitudinales con una severidad media,ya que aparte de ser una falla estructural (que afectan considerablemente al paquete estructural), se presenta en toda la superficie analizada. Seguida de esta falla está el desconchamiento con una severidad alta que se extiende en toda el área. Asimismo se encontraron fallas que menos afectan al pavimento rígido como son el parcheo pequeño, diseño del sello de juntas, grietas de esquina, pulimento de agregado y descascaramiento de esquina, que también contribuyen al daño del pavimento rígido.

En la Unidad 08, 09 y 10 de la Calle  Mariscal Ureta se encuentra ligeramente en mejor estado que las  Unidades 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.

Si bien el promedio de las unidades de Índice de Condición del Pavimento de la Calle Mariscal Ureta es MALO, lo ideal es la reconstrucción de un nuevo pavimento rígido con mejores cualidades haciendo un correcto estudio previo.

Para tener la resistencia a la compresión del estado actual del pavimento rígido en la calle Mariscal Ureta del centro de Jaén se hizo el ensayo del esclerómetro que consistió en hacer dos ensayos para cada una de las tres cuadras que a continuación lo describimos.

Para efectuar los dos ensayos del esclerómetro en el pavimento rígido de la cuadra n° 12, se apoyó firmemente el instrumento, con el émbolo perpendicular a la superficie, incrementando gradualmente la presión hasta que el martillo impactó y se tomó la lectura. Se tomaron 10 lecturas para obtener un promedio de 28 y 24, Iuego  ese  promedio  se  intersectó  en  el  ábaco  del  esclerómetro  con  una inclinación de 90º (a= 90°) en la que nos dio una resistencia a la compresión en (psi)  que  luego  convertimos  a  kg/cm² dándonos  la  resistencia  a  la  compresión mala.

Igualmente seguimos el mismo procedimiento para la cuadra 13 y 14 de la calle en estudio.

Tabla 14. Cálculo de la resistencia a la compresión de la cuadra n° 12

## MÉTODO ESTANDAR DEL NUMERO DE REBOTE EN C0NCRET0 ENDURECIDO (A.S.T.M. C 805-97)

MATERIAL    :    CONCRETO SIMPLE

OBRA                 :   EVALUACIÓN DE LA CALLE MARISCAL URETA (PAVIMENTO RÍGIDO)

UBICACIÓN   :   CENTRO DE LA CIUDAD DE JAÉN                                                          FECHA  13/08/2017

NORMA TEC  :    A.S.T.M. C 805-97

SOLICITA        :    MONDRAGÓN GUERRERO JHON ANDERZON

## PAVIMENTACIÓN                                                                                                             PAVIMENTACIÓN

## UBICACIÓN DEL ENSAYO                 N° REBOTE                                                  UBICACIÓN DEL ENSAYO                 N° REBOTE

## 29                                                                                                                                             26

## 28                                                                                                                                             25

## 29                                                                                                                                             24

## 29                                                                                                                                             25

## CUADRA 12                                             26                                                                               CUADRA 12                                       26

## 27                                                                                                                                             23

## 30                                                                                                                                             23

## 28                                                                                                                                             22

## 29                                                                                                                                             24

## 26                                                                                                                                             24

DATOS DEL ENSAYO DE ESCLEROMETRIA                                                      DATOS DEL ENSAYO DE ESCLEROMETRIA

PROMEDIO                                               28                                                          PROMEDIO                                   24

DESVIACION ESTANDAR                        1.4                                                         DESVIACION ESTADAR             1.3

DATO DEL N° REBOTE- RESISTENCIA A COMPRESION   88                        DATO DEL N° REBOTE- RESISTENCIA A COMPRESION  MALO

DEL CONCRETO, DEL GRAFICO DEL ESCLEROMETRO  kg/cm2                 DEL CONCRETO, DEL GRAFICO DEL ESCLEROMETRO  kg/cm2

Tabla 15. Cálculo de la resistencia a la compresión de la cuadra n° 13

## MÉTODO ESTANDAR DEL NUMERO DE REBOTE EN C0NCRET0 ENDURECIDO (A.S.T.M. C 805-97)

MATERIAL    :    CONCRETO SIMPLE

OBRA                 :   EVALUACIÓN DE LA CALLE MARISCAL URETA (PAVIMENTO RÍGIDO)

UBICACIÓN   :   CENTRO DE LA CIUDAD DE JAÉN                                                          FECHA  13/08/2017

NORMA TEC  :    A.S.T.M. C 805-97

SOLICITA        :    MONDRAGÓN GUERRERO JHON ANDERZON

## PAVIMENTACIÓN                                                                                                             PAVIMENTACIÓN

## UBICACIÓN DEL ENSAYO                 N° REBOTE                                                  UBICACIÓN DEL ENSAYO                 N° REBOTE

## 17                                                                                                                                             18

## 18                                                                                                                                             20

## 19                                                                                                                                             19

## 18                                                                                                                                             19

## CUADRA 13                                             18                                                                               CUADRA 13                                       20

## 17                                                                                                                                             16

## 18                                                                                                                                             16

## 17                                                                                                                                             18

## 18                                                                                                                                             16

## 16                                                                                                                                             16

DATOS DEL ENSAYO DE ESCLEROMETRIA                                                      DATOS DEL ENSAYO DE ESCLEROMETRIA

PROMEDIO                                               18                                                          PROMEDIO                                   18

DESVIACION ESTANDAR                        0.8                                                         DESVIACION ESTADAR             1.7

DATO DEL N° REBOTE- RESISTENCIA A COMPRESION  MALO                  DATO DEL N° REBOTE- RESISTENCIA A COMPRESION  MALO

DEL CONCRETO, DEL GRAFICO DEL ESCLEROMETRO  kg/cm2                 DEL CONCRETO, DEL GRAFICO DEL ESCLEROMETRO  kg/cm2

Tabla 16. Cálculo de la resistencia a la compresión de la cuadra n° 14

## MÉTODO ESTANDAR DEL NUMERO DE REBOTE EN C0NCRET0 ENDURECIDO (A.S.T.M. C 805-97)

MATERIAL    :    CONCRETO SIMPLE

OBRA                 :   EVALUACIÓN DE LA CALLE MARISCAL URETA (PAVIMENTO RÍGIDO)

UBICACIÓN   :   CENTRO DE LA CIUDAD DE JAÉN                                                          FECHA  13/08/2017

NORMA TEC  :    A.S.T.M. C 805-97

SOLICITA        :    MONDRAGÓN GUERRERO JHON ANDERZON

## PAVIMENTACIÓN                                                                                                             PAVIMENTACIÓN

## UBICACIÓN DEL ENSAYO                 N° REBOTE                                                  UBICACIÓN DEL ENSAYO                 N° REBOTE

## 32                                                                                                                                             30

## 31                                                                                                                                             29

## 31                                                                                                                                             29

## 29                                                                                                                                             27

## CUADRA 14                                             31                                                                              CUADRA 14                                        30

## 30                                                                                                                                             29

## 31                                                                                                                                             27

## 28                                                                                                                                             29

## 32                                                                                                                                             29

## 30                                                                                                                                             27

DATOS DEL ENSAYO DE ESCLEROMETRIA                                                      DATOS DEL ENSAYO DE ESCLEROMETRIA

PROMEDIO                                               31                                                          PROMEDIO                                   29

DESVIACION ESTANDAR                       1.3                                                         DESVIACION ESTADAR              1.2

DATO DEL N° REBOTE- RESISTENCIA A COMPRESION  126                          DATO DEL N° REBOTE- RESISTENCIA A COMPRESION  98

DEL CONCRETO, DEL GRAFICO DEL ESCLEROMETRO  kg/cm2                 DEL CONCRETO, DEL GRAFICO DEL ESCLEROMETRO  kg/cm2

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN ESTUDIO

El pavimento de la calle Mariscal Ureta cuadras 12, 13, 14 es en su totalidad un pavimento rígido con un espesor de 0.20 mts asentado sobre una base de espesor de 20 cm, compuesto básicamente de piedra chancada de 3/4”, arena gruesa, cemento y agua en proporción.

.El Ancho del pavimento es de 9.00 metros en paños de 4.50 mtsx 4.50 mts.

Está diseñado con juntas de construcción para separar estructuras o paños y juntas de dilatación para tener un desfogue de temperaturas.

DISCUSIÓN

En el desarrollo de la investigación se decidió por el método del Índice de Condición del Pavimento (PCI, por su sigla en inglés) por que constituye una metodología más completa para la evaluación y calificación objetiva de pavimentos rígidos y flexibles, dentro de los modelos de Gestión Vial disponibles en la actualidad. La metodología es de fácil implementación y no requiere de herramientas especializadas más allá de las que constituyen el sistema.

La evaluación del estado actual del pavimento rígido de la Calle Mariscal Ureta cuadras 12, 13 y 14, las cuales tienen características particulares respecto al volumen  de tránsito que circulan de carga pesada, este aspecto es uno de los que principalmente determina el grado de daños que pueden alcanzar.

La mayor incidencia de grietas longitudinales, transversales y desconchamiento se debe a la suma de varios factores como son:

Excesivas repeticiones de cargas pesadas (Fatiga). Deficiente apoyo de las losas.

Incorrecta construcción y por agregados de mala calidad.

Como observamos en los resultados, el promedio de las tres cuadras de Índice de Condición del Pavimento de la Calle Mariscal Ureta en la ciudad de Jaén nos dio un PCI de 38.58% de una calificación MALO, así como lo menciona Cerón en su investigación hecha en Colombia que para el tramo 2 que tiene pavimento rígido, aunque se presentaron daños significativos en algunas de las losas como parches grandes mayores a 0.45 m2 en mal estado y losas divididas arrojo una calificación de 86.9% con una calificación EXCELENTE, lo ideal es detectar y evaluar los daños de los pavimentos con la suficiente anticipación, de manera que las reparaciones resultantes correspondan a trabajos de conservación o reparación menor, y no de reconstrucción.

Los resultados obtenidos coinciden con la investigación de Vilca realizada en el barrio Centenario perteneciente al distrito de Independencia - Provincia de Huaraz que cuenta con la totalidad de sus calles pavimentadas, de los cuales por el uso y la antigüedad de las mismas se fueron deteriorando y no contaron con un mantenimiento adecuado. La investigation se realizó utilizando fichas del Método PCI, además de la estadística según los datos del nivel de severidad en cada tipo de daño; de esta manera se concluye que el tipo de daño que más afecta a las avenidas Confraternidad Oeste y Centenario son las grietas, de las cuales son los grietas transversales y longitudinales los que más predominan, catalogándose a la fecha como un pavimento REGULAR.

##### CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES

- El estado actual del pavimento rígido de las tres unidades de la Calle Mariscal Ureta nos dio como resultado el ponderado de Índice de condición del pavimento de 38.58%, catalogándose a la fecha como MALO y dando como aceptada nuestra hipótesis.

- Las deficiencias más frecuentes medidas en las tres cuadras de la calle Mariscal Ureta son: grietas de esquina, grietas diagonales, grietas longitudinales, grietas transversales, diseño del sello de juntas, descascaramiento de esquina, desconchamiento, parcheo grande, parcheo pequeño, pulimento de agregado.

- Las grietas longitudinales, transversales con nivel de severidad y cuantificación media y el desconchamiento con nivel de severidad y cuantificación alta son los daños más comunes y de mayor incidencia en la Calle Mariscal Ureta.

- En la  Calle Mariscal Ureta el principal factor causante del deterioro del pavimento es la baja resistencia del concreto cuyo promedio alcanza 95.25 kg/cm2 existiendo un déficit de 114.75 kg/cm2 respecto del expediente técnico.

Recomendaciones.

Como propuesta de mejora de la calle en estudio se realizó las siguientes recomendaciones:

- Realizar la construcción de un nuevo pavimento en la cuadra 12 y 13 ya que presentan grietas longitudinales y transversales, de severidad media y alta así como parcheo grande y desconchamiento de severidad alta entre otras deficiencias.

- Realizar en la cuadra 14  una campaña de sellado de grietas con mortero asfaltico, esta acción alargaría en gran medida la durabilidad del pavimento ya que son de media severidad si como también el parcheo para el desconchamiento que se presenta en poca proporción.

- Tener un presupuesto para mantenimiento continuo en el sellado de agrietamientos, reemplazo y parchado de losa según sea el requerimiento.

REFRERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

American Association State Highway Officials (1962). Fallas en Pavimentos Flexibles.53p

American Society For Testing and Materials (2004). Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos (ASTM D6433-03). Estados unidos. 81 p

Armijos Salinas, CR.2009. Evaluación Superficial de algunas Calles de la Ciudad de Loja. Tesis de grado para la obtención del Título de Ingeniero Civil. Loja Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja.177p.

Rodríguez Velásquez, ED.2009. Cálculo del Índice de Condición del Pavimento Flexible en la Av. Luis Montero, Distrito de Castilla. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. Piura Perú, Universidad de Piura. 169p.

Romero Miranda, WE.2011. Evaluación Superficial de las Plataformas de Concreto de las Losas Deportivas del Distrito de Caraz — Provincia de Huaylas — Región Ancash. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. Ancash Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.165p.

Vilca Gómez, OD.2011. Evaluación del Estado Actual del Pavimento Rígido en el Sector Oeste del Barrio Centenario del Distrito de Independencia — Provincia de Huaraz — Región Ancash. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. Ancash Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.101

ANEXO A

Tabla 17. Hoja de registro en vías de pavimento rígido

METODO PCI

ÍNDICE DE CONDICION EN VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO

HOJA  DE REGISTRO

Nombre de la vía: .......... .................,.................................... Sección: ............ ..	Unidad de muestra: ...ú1...

E.jecutor................................,.......................	Fecha: .......... .........	Área: .

1. Grietas de esquina	5. Grietas transversales   9. Ahuellamiento	13. Parche grande

2. Grietas diagonales	6. Ondulación	10. Daño del sello de la junta	14. Parche pequeño

| 3. Grietas longitudinales | 7. hundimiento | 11 Descascaramierto de esquina I5. Pulimiento de agregado agiegaó0 |
| --- | --- | --- |
| 4. Grietas de re triccion | 8. Baches | 12. Desconchamiento 16. Perdida de agregado |

Severidad:   Baja(B)	Media(M)	Alta(A)

FALLA	CANTIDAD	TOTAL	DEI\ISIDAD	VALOR DEDUCIDO

Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y

Estacionamientos ASTM D6433-03

SUSTENTO DE LOS NIVELES DE SEVERIDAD

Manual de Daños para la Evaluación de Pavimentos con Superficie de

Concreto

.- Grieta de esquina

Una grieta de esquina es una grieta que intercepta las juntas de una losa a una distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la misma en ambos lados, medida desde la esquina. Por ejemplo, una losa con dimensiones de 3.70 m por 6.10 m presenta una grieta a 1.50 m en un lado y a 3.70 m en el otro lado, esta grieta no se considera grieta de esquina sino grieta diagonal; sin embargo, una grieta que intercepta un lado a 1.20 m y el otro lado a 2.40 m si es una grieta de esquina. Una grieta de esquina se diferencia de un descascaramiento de esquina en que aquella se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa, mientras que el otro intercepta la junta en un ángulo. Generalmente, la repetición de cargas combinada con la pérdida de soporte y los esfuerzos de alabeo originan las grietas de esquina.

Niveles de Severidad

BAJA -   La grieta  está definida  por una grieta  de baja severidad  y el área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada o no presenta grieta alguna.

MEDIA - Se define por una grieta de severidad media o el área entre la grieta y las juntas presenta una grieta de severidad media (M).

ALTA - Se define por una grieta de severidad alta o el área entre la junta y las grietas está muy agrietada.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la grieta de esquina.

Opciones de reparación

BAJA -	No se hace nada. Sellado de grietas de más de 3 mm.

MEDIA -	Sellado de grietas. Parcheo profundo.

ALTA        -  Parcheo profundo.

.- Grietas  lineales  (grietas diagonales,  longitudinales  y transversales)

Estas  grietas,  que  dividen  la  losa  en  dos  o  tres  pedazos,  son  causadas usualmente por una combinación de la repetición de las cargas de tránsito y el alabeo por gradiente térmico o de humedad. Las losas divididas en cuatro o más pedazos se contabilizan como losas divididas. Comúnmente, las grietas de baja severidad están relacionadas con el alabeo o la fricción y no se consideran daños estructurales importantes. Las grietas capilares, de pocos pies de longitud y que no se propagan en todo la extensión de la losa, se contabilizan como grietas de retracción.

Niveles de severidad

Losas sin refuerzo

BAJA - Grietas no selladas (incluye llénate inadecuado) con ancho menor que 12.0 mm o grietas selladas de cualquier ancho con llenante en condición satisfactoria.

No existe escala.

MEDIA -    Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho entre 12.0 mm y 51.0 mm.

- Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 51.0 mm con escala menor que 10.0 mm.

- Grieta sellada de cualquier ancho con escala menor que 10.0 mm.

ALTA -	Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta no sellada con ancho mayor que 51.0 mm.

- Grieta sellada o no de cualquier ancho con escala mayor que 10.0 mm.

##### Medida

Se miden en metros (m). Es posible determinar el área de afectación por este deterioro en metros cuadrados (m²) multiplicando la longitud total de grietas por un ancho de referencia establecido en 0,6 m, esto para los fines del análisis del área total afectada.

Cuando en una misma grieta existan diferentes severidades, de ser posible se reportará la longitud correspondiente a cada severidad, de lo contrario se reportará la longitud total de la grieta con el mayor nivel de severidad presente.

Cuando existan varias grietas muy cercanas, se reportará el área total afectada en metros cuadrados (m²), de ser posible por severidad, de lo contrario, asignando a toda el área la mayor severidad encontrada.

Opciones de reparación

BAJA -    No se hace nada. Sellado de grietas más anchas que 3.0 mm.

MEDIA - Sellado de grietas.

ALTA -   Sellado de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la losa

.- Daño del sello de la junta

Es cualquier condición que permite que suelo o roca se acumule en las juntas, o que permite la infiltración de agua en forma importante. La acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda y puede resultar en fragmentación, levantamiento o descascaramiento de los bordes de la junta. Un material de relleno adecuado impide que lo anterior ocurra. Los tipos típicos del daño de junta son:

- Desprendimiento del sellante de la junta.

- Extrusión del sellante.

- Crecimiento de vegetación.

- Endurecimiento del material de relleno (oxidación).

- Pérdida de adherencia a los bordes de la losa.

- Falta o ausencia del sellante en la junta.

Niveles de Severidad

BAJA -	El sellante está en una condición buena en forma general en toda la sección. Se comporta bien, con solo daño menor.

MEDIA - Está en condición regular en toda la sección, con uno o más de los tipos de daño que ocurre en un grado moderado. El sellante requiere reemplazo en dos años.

ALTA - Está en condición generalmente buena en toda la sección, con uno o más de los daños mencionados arriba, los cuales ocurren en un grado severo. El sellante requiere reemplazo inmediato.

Medida

Se evalúa con base en la condición total del sellante en toda el área.

Opciones de reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIA - Resellado de juntas.

ALTA -   Resellado de juntas.

.-  Parche grande y acometidas de servicios públicos

Un  parche  es  un  área donde  el  pavimento original	 ha sido removido y reemplazado por material nuevo. Una excavación  de servicios  públicos es un parche que ha reemplazado el pavimento original para permitir la instalación o mantenimiento de instalaciones subterráneas. Los niveles de severidad de una excavación de servicios son los mismos que para el parche regular.

Niveles de severidad

BAJA -  El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIA - El parche esta moderadamente deteriorado o moderadamente descascarado en sus bordes. El material del parche puede ser retirado con esfuerzo considerable.

ALTA -  El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo.

##### Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIA - Sellado de grietas. Reemplazo del parche.

ALTA -    Reemplazo del parche.

.- Parche pequeño

Es un área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado por un material de relleno.

Niveles de Severidad

BAJA -    El parche está funcionando bien, con poco o ningún daño.

MEDIA  -El  parche está moderadamente	deteriorado. El  material	del	parche puede ser retirado con considerable esfuerzo.

ALTA   -  El parche está muy deteriorado. La extensión del daño exige reemplazo

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área del parche.

Opciones para Reparación

BAJA -   No se hace nada.

MEDIA -  No se hace nada. Reemplazo del parche.

ALTA -     Reemplazo del parche.

.- Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado.

El mapa de grietas o craquelado (crazing) se refiere a una red de grietas superficiales, finas o capilares, que se extienden únicamente en la parte superior de la superficie del concreto. Las grietas tienden a interceptarse en ángulos de 120 grados. Generalmente, este daño ocurre por exceso de manipulación en el terminado y puede producir el descamado, que es la rotura de la superficie de la losa a una profundidad aproximada de 6.0 mm a 13.0 mm. El descamado también puede ser causado por incorrecta construcción y por agregados de mala calidad.

Niveles de Severidad

BAJA -  El craquelado se presenta en la mayor parte del área de la losa; la superficie está en buena condición con solo un descamado menor presente.

MEDIA - La losa está descamada, pero menos del 15% de la losa está afectada.

ALTA - La losa esta descamada en más del 15% de su área.

Medida

Se mide en metros cuadrados (m²). Para el reporte del daño es necesario anotar el área de la falla encontrada.

Opciones para Reparación

##### BAJA -     No se hace nada.

MEDIA -  No se hace nada. Reemplazo de la losa.

ALTA -   Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. Sobre carpeta.

.- Descascaramiento de esquina.

Es la  rotura de la losa a 0.6 m de la esquina aproximadamente. Un descascaramiento de esquina difiere de la grieta de esquina en que el descascaramiento usualmente buza hacia abajo para interceptar la junta, mientras que la grieta se extiende verticalmente a través de la esquina de losa. Un descascaramiento menor que 127 mm medidos en ambos lados desde la grieta hasta la esquina no deberá registrarse.

Niveles de severidad

En el cuadro siguiente se listan los niveles de severidad para el descascaramiento de esquina. El descascaramiento de esquina con un área menor que 6452 mm² desde la grieta hasta la esquina en ambos lados no deberá contarse.

Tabla 18. Dimensiones de los lados del descascaramiento

PROFUNDIDAD DEL                  MEDIDAS DE LOS LADOS DEL DESCASCARAMIENTO

DESCASCARAMIENTO             27mm * 127mm a               MAYOR QUE 305 * 305mm

305mm *305m m

MENOR DE 25 mm                   B                                 B

25 mm   a   51 mm                     B                                  M

MAYOR DE 51 mm                  M                                  A

##### Medida

Se registra el área afectada para cada severidad en metros cuadrados (m²).

Opciones de reparación

B -	No se hace nada.

M -	Parcheo parcial.

A -	Parcheo parcial.

.- Pulimento de agregados

Este daño se causa por aplicaciones repetidas de cargas del tránsito. Cuando los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto, se reduce considerablemente la adherencia con las llantas. Cuando la porción del agregado que se extiende sobre la superficie es pequeña, la textura del pavimento no contribuye significativamente a reducir la velocidad del vehículo. El pulimento de agregados que se extiende sobre el concreto es despreciable y suave al tacto. Este tipo de daño se reporta cuando el resultado de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o ha disminuido significativamente respecto a evaluaciones previas.

Niveles de Severidad

No se definen grados de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá ser significativo antes de incluirlo en un inventario de  la  condición  y  calificarlo como un defecto.

Medida

Se  mide  en  metros  cuadrados  (m²)  y  no  tiene  ningún  grado  de  severidad asociado.

Opciones de reparación

B, M y A: Ranurado de la superficie. Sobre carpeta

.- Grieta de esquina

Tabla 19. Valores deducidos de grietas de esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | M | A |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.50 | 7.20 | 12.10 |
| 10.00 | 8.70 | 14.50 | 23.40 |
| 15.00 | 12.60 | 21.70 | 34.00 |
| 20.00 | 16.40 | 28.70 | 41.50 |
| 25.00 | 20.20 | 34.40 | 47.30 |
| 30.00 | 23.80 | 39.20 | 52.10 |
| 35.00 | 27.40 | 43.10 | 56.10 |
| 40.00 | 31.00 | 46.60 | 60.00 |
| 45.00 | 34.50 | 49.60 | 64.00 |
| 50.00 | 37.50 | 52.30 | 67.30 |
| 55.00 | 39.70 | 53.80 | 69.30 |
| 60.00 | 41.20 | 55.30 | 70.90 |
| 65.00 | 42.60 | 56.60 | 72.40 |
| 70.00 | 43.90 | 57.80 | 73.80 |
| 75.00 | 45.10 | 58.90 | 75.00 |
| 80.00 | 46.20 | 60.00 | 76.20 |
| 85.00 | 47.30 | 61.00 | 77.30 |
| 90.00 | 48.30 | 61.90 | 78.30 |
| 95.00 | 49.20 | 62.80 | 79.30 |
| 100.00 | 50.10 | 63.70 | 80.30 |

Alto

10

30

50

8O

Densidad

Figura 13. Grafica de los valores deducidos de grietas de esquina

2.3.5 Grieta diagonal, longitudinal, transversal

Tabla 20. Valores deducidos de grietas diagonales longitudinales y transversales.

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | M | A |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 3.20 | 4.00 | 9.60 |
| 10.00 | 5.90 | 7.80 | 19.20 |
| 15.00 | 8.30 | 11.50 | 24.20 |
| 20.00 | 10.60 | 14.40 | 28.30 |
| 25.00 | 12.80 | 17.60 | 31.60 |
| 30.00 | 14.90 | 20.20 | 34.70 |
| 35.00 | 16.20 | 22.40 | 37.60 |
| 40.00 | 17.20 | 24.30 | 40.30 |
| 45.00 | 18.10 | 26.00 | 42.80 |
| 50.00 | 18.90 | 27.50 | 45.20 |
| 55.00 | 19.60 | 28.80 | 47.50 |
| 60.00 | 20.30 | 30.10 | 49.70 |
| 65.00 | 20.90 | 31.20 | 51.80 |
| 70.00 | 21.40 | 32.30 | 53.90 |
| 75.00 | 22.00 | 33.30 | 55.80 |
| 80.00 | 22.40 | 34.20 | 57.70 |
| 85.00 | 22.90 | 35.10 | 59.60 |
| 90.00 | 23.30 | 35.90 | 61.40 |
| 95.00 | 23.70 | 36.70 | 63.10 |
| 100.00 | 24.10 | 37.40 | 64.80 |

Valor Deducido

Bajo Medio

—Alto

Densidad

Figura 14. Grafica de los valores deducidos de grietas diagonales, longitudinales y transversales

- Daño del sello de la junta

No está relacionado por la densidad. La severidad del daño es determinada la condición del sellador en general para una unidad de muestra en particular.

Los valores deducidos para los 3 niveles de severidad son:

Tabla 21. Valores deducidos del daño del sello de la junta

BAJO	2  puntos

MEDlO	4  puntos

ALTO	8   puntos

- Descascaramiento en Esquina

Tabla 22. Valores deducidos del descascaramiento de esquina

| DESNSIDAD | VALOR DEDUCIDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | M | A |
| - | - | - | - |
| 5.00 | 0.50 | 1.60 | 3.30 |
| 10.00 | 1.30 | 3.10 | 7.00 |
| 15.00 | 2.00 | 4.70 | 10.10 |
| 20.00 | 2.70 | 5.90 | 13.20 |
| 25.00 | 4.40 | 8.30 | 15.70 |
| 30.00 | 5.80 | 10.20 | 17.70 |
| 35.00 | 6.90 | 11.90 | 19.30 |
| 40.00 | 8.00 | 13.30 | 20.80 |
| 45.00 | 8.90 | 14.50 | 22.10 |
| 50.00 | 9.70 | 15.60 | 23.20 |
| 55.00 | 10.40 | 16.70 | 24.30 |
| 60.00 | 11.10 | 17.60 | 25.20 |
| 65.00 | 11.70 | 18.40 | 26.10 |
| 70.00 | 12.20 | 19.20 | 26.90 |
| 75.00 | 12.80 | 19.90 | 27.60 |
| 80.00 | 13.30 | 20.60 | 28.30 |
| 85.00 | 13.70 | 21.30 | 29.00 |
| 90.00 | 14.20 | 21.90 | 29.60 |
| 95.00 | 14.60 | 22.40 | 30.20 |
| 100.00 | 15.00 | 23.00 | 30.80 |

7O

Bajo Medio

Alto

O

IO

2O

3O

40

50

ó0

70

80

90	100

Densidad

Figura 15. Grafica de los Valores deducidos del descascaramiento de esquina

- Desconchamiento

Tabla 23. Valores deducidos del desconchamiento

Figura 16. Grafica de los Valores deducidos del desconchamiento

- Parche grande

Tabla 24. Valores deducidos del parche grande

Figura 17. Grafica de los Valores deducidos del parche grande

- Parche Pequeño

Tabla 25. Valores deducidos del parche pequeño.

Figura 18. Grafica de los Valores deducidos del parche pequeño

- Pulimiento de agregados

Tabla 26. Valores deducidos del pulimiento de agregados.

Figura 19. Grafica de los Valores deducidos del pulimiento de agregados.

ANEXO B

PANEL FOTOGRAFICO

Figura 20. Grieta de esquina de la Unidad N° 01

Figura 21. Grieta de esquina de la Unidad N° 02

Figura 22. Grieta diagonal de Unidad N° 03

Figura 23. Grieta longitudinal de Unidad N° 04

Figura 24. Grieta longitudinal de Unidad N° 05

Figura 25. Grieta transversal de Unidad N° 06

Figura 26. Grieta transversal de unidad N° 07

Figura 27. Daño del sello de la junta de Unidad N° 08

Figura 28. Descascaramiento de esquina de Unidad N° 08

Figura 29. Desconchamiento de Unidad N° 09

Figura 30. Parche grande de Unidad N° 10

Figura 31. Parche pequeño de Unidad N° 10

Figura 32. Pulimento de agregado de Unidad N° 10

Trabajo de campo con el esclerómetro

Figura 33. Esclerómetro

Figura 34. Trabajo de campo con el esclerómetro en la cuadra 12

Figura 35. Trabajo de campo con el esclerómetro en la cuadra 13

Figura 36. Trabajo de campo con el esclerómetro en la cuadra 14

PLANOS